Особенности кинетики реакций полициклоприсоединения азидоацетиленовых мономеров типа АВ2 и А2В

Цыганова Анна Васильевна1,2, Калугина Анастасия Дмитриевна1

Студент

1 - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия

E-mail: nuta12008@rambler.ru

Древовидные полимеры являются одними из наиболее изучаемых функциональных полимеров. Ярким примером этих интересных и топологически сложных макромолекул являются сверхразветвленные полимеры (СРП).  СРП получают при помощи различных синтетических методов полимерной химии. Однако именно по реакциям циклоприсоединения возможно создание абсолютно новых структур необходимой региоселективности и даже создание макромолекул с нестатистической степенью разветвления [1]. Примеры использования реакции циклоприсоединения для синтеза СРП приведены в работе [2]. Авторами были синтезированы новые кристаллические азидо-ацетиленовые мономеры типов АВ2 (2-азидо-4,6-бис(пропин-2-илокси)-1,3,5-триазин, АБПОТ) и А2В (4-диазидо-6-пропин-2-илокси-1,3,5-триазин, ДАПОТ).

Целью настоящей работы является изучение кинетических закономерностей полициклоприсоединения этих мономеров в различных условиях для установления связи «структура-свойство» и осуществления контролируемого синтеза полимеров необходимой структуры.

Методом изотермической калориметрии и ДСК нами было показано, что кинетические параметры реакции полициклоприсоединения мономеров АБПОТ и ДАПОТ в расплаве практически совпадают, несмотря на то, что температура плавления ДАПОТ на 17 оС выше. Для обоих мономеров в изотермическом режиме характерна пропорциональность между предельной конверсией и температурой проведения реакции, что связано с диффузионными затруднениями, возникающими при увеличении вязкости системы в процессе полимеризации.

Методами ИКС, ЯМР и РФА установлено, что, несмотря на кристаллическую структуру мономеров, при температуре ниже температуры плавления полимеризация и АБПОТ, и ДАПОТ медленно протекает до глубоких степеней превращения. Реакция полициклоприсоединения ДАПОТ в этих условиях протекает быстрее и при более низких температурах, чем АБПОТ. Кроме того, в отличие от АБПОТ при конверсии менее 10% в ДАПОТ образуются исключительно 1,5-дизамещенные 1,2,3-триазолы в виде димеров. Предполагается, что это обусловлено кристаллической структурой ДАПОТ, при которой этинильные и азидные группы молекул ориентированы относительно друг друга.

Методом ИКС изучена кинетика полициклоприсоединения мономеров АБПОТ и ДАПОТ при катализе реакции соединениями CuI в растворе ДМСО/вода.

Авторы выражают свою признательность за помощь в работе к.х.н. Малкову Г.В. и д.х.н. Шастину А.В. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-29-01076 офи_м.

Список литературы

- Kolb, H. C., Finn, M. G. and Sharpless, K. B.: Click Chemistry: Diverse Chemical Function from a Few Good Reactions // Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 2004.

- Малков Г.В., Шастин А.В., Эстрин Я.И., Бадамшина Э.Р., Михайлов Ю.М. Новые полиазотистые сверхразветвленные полимеры // Известия Академии Наук. Сер. Хим. 2011, №9, с. 1907-1910.