Фуллерен С60 как ингибитор радикально-цепного окисления органических соединений
Шарипова Г.М., Нугуманова Э.Ф., Прозорова К.С.
аспирант, студент, студент
Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия
E–mail: gulnaz-sharipova@list.ru

В настоящее время внимание исследователей привлекают фуллерены и их производные  в качестве потенциальных лекарственных средств, обладающих выраженной биологической активностью[1-3]. Важной характеристикой комплексного действия биологически активных веществ является их антиокислительная активность. В этой связи,  целью настоящей работы было определение количественных параметров эффективности антиокислительного действия фуллерена С60 в реакциях радикально-цепного окисления органических соединении. В качестве субстратов окисления были выбраны 1,4-диоксан и этилбензол. Эффективность антиокислительного действия фуллерена С60 изучали по скорости его расходования методом кинетической спектрофотометрии (спектрофотометр Shimadzu UV-2450PC) в стандартных условиях: Т = 348 К, скорость инициирования Vi = 2·10-7 М/с, инициатор – азодиизобутиронитрил (АИБН). Реакцию проводили в термостатируемой кварцевой кювете с длиной оптического пути 1 см. Изменения концентрации фуллерена фиксировали по изменению его оптической плотности на максимуме поглощения при λ = 256 нм и λ = 333 для 1,4- диоксана и этилбензола, соответственно. В изученном интервале концентраций фуллерена связь оптической плотности с его концентрацией  удовлетворяет закону Бугера-Ламберта-Бера, согласно которому были найдены значения коэффициентов экстинкции ε= (74722±6400) л/(моль∙см),  для 1,4- диоксана и ε=  (67554±8782) л/(моль∙см).

С помощью слежения за концентрацией фуллерена было установлено, что с увеличением начальной концентрации соединения начальная скорость его расходования возрастает линейно и на основании этой зависимости, используя уравнение которое справедливо в случае малых концентраций добавок, когда сохраняется цепной режим окисления:

V=−d[InH]dt=k72k6[С60]Vi        (1)

где 2k6 - константа скорости рекомбинации двух RO2 радикалов k7- константа скорости обрыва цепи окисления на ингибиторе, были рассчитаны значения k7=(2.0±0.1)·104 M-1c-1 и (6.5±1.2)·103 M-1c-1 для 1,4-диоксана и этилбензола, соответственно.

Литература

1.Ширинкин С. В., Волкова Т. О., Немова Н. Н. Перспективы использования фуллеренов в болезнях органов дыхания // Медицинские нанотехнологии. 2009. С. 112–115.

2. John J. Ryan, Henry R. Bateman, Stover А. et al. Fullerene nanomaterials inhibit the allergic response // The Journal of Immunology. 2007. Рр. 665–672.

3. Орлова М. А., Трофимова Т. П., Орлов А. П., Шаталов О. А., Наполов Ю. К., Свистунов А. А., Чехонин В. П. Противоопухолевая активность производных фуллерена и возможности их использования для адресной доставки лекарств // Новые направления медицинской науки. 2013. С. 83.

Работа выполнена при поддержке проекта (код проекта: 299, 2014 г.), используемого в рамках проектной части государственного задания Минобрнауки РФ в сфере научной деятельности.