Изучение биодоступных ассоциатов на основе наночастиц золота

Шашкова Валерия Валерьевна

Магистрант

Новосибирский государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail:valeriya_ershkova@mail.ru

Наночастицы золота (НЧЗ) благодаря их способности проникать в клетки, сродству к различным молекулам и уникальным оптическим свойствам широко исследуют и используют в бионанотехнологии. Перспективными объектами конъюгации с наночастицами золота являются как низкомолекулярные биологически активные соединения, так и высокомолекулярные биополимеры: белки, нуклеиновые кислоты. Как правило, создают ковалентные конъюгаты биомолекул с НЧЗ. Однако это затрудняет высвобождение лекарственного препарата и его доставку в клетку. «Слой-за-слоем» - это эффективный способ получения нековалентных нанокомпозитов с любым типом субстрата.

Цель работы - конструирование биодоступных ассоциатов на основе наночастиц золота, содержащих чередующиеся слои олигонуклеотида (ON) и высокомолекулярных полимеров.

НЧЗ были синтезированы методом цитратного восстановления (14 нм). Частицы характеризовали просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ) и фотонно-корреляционной спектроскопией (ФКС). 	На первом этапе для стабилизации проводили адсорбцию гомоолигонуклеотидов A26, C26 или T26, которые нековалентно связывались с поверхностью НЧЗ. Далее для повышения биосовместимости сорбировали тиолированную полиэтиленгликолевую кислоту (HS-PEG-COOH) посредством связи Au-S. Последующую сборку ассоциатов осуществляли обработкой полученных конструкций линейным полиэтиленимином (PEI), ON и опять PEI. Олигонуклеотиды и полимеры связывались слой-за-слоем за счет электростатических и гидрофобных взаимодействий. Продукты, полученные на каждом этапе, характеризовали ПЭМ и ФКС. Показано, что введение линейного PEI приводило к смене поверхностного заряда на положительный, что важно для проникновения ассоциатов через клеточную мембрану. На изображениях ПЭМ наблюдали, что частицы находятся в стабильном, неагрегированном состоянии. Кроме этого, частицы обладали ярко выраженной «короной». При контрастировании ассоциатов разнозаряженными агентами наблюдали положительно и отрицательно заряженные слои.

Наличие слоев ON и PEI подтверждали вытеснением последних раствором дитиотреитола с формамидом при высокой температуре или раствором глутатиона (Glut) в физиологических условиях. В обоих случаях за счет сильного сродства Au-S серосодержащие агенты высвобождали ON и PEI в раствор. Количество последних оценивали по интенсивности радиоактивности и флуоресценции, соответственно. При действии глутатиона частицы не агрегировали, оставались стабильными. По электрофоретическому анализу предположили, что при таком вытеснении частицы присутствуют в виде комплекса Au-PEG-Glut. Кроме этого, исследовали стабильность ассоциатов в среде с альбумином.

Таким образом, охарактеризованы все стадии создания положительно заряженных многослойных, биодоступных ассоциатов на основе НЧЗ. Получены сферические НЧЗ, несущие полиэтиленимин и олигонуклеотид. Предложен возможный механизм проникновения и доставки ассоциатов с помощью клеточного глутатиона.