Синтез, физико-химическая характеризация и биологическое тестирование гибридных наночастиц магнетит – золото

Блохина А.Д.1,2*, Ефремова М.В.1,2, Гаранина А.С.1,2

*Студентка 3 курса, аспирантка 1 г./о., аспирантка 3 г./о.

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

2 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail:blohina_96@mail.ru

В последнее десятилетие рассматривается возможность использования магнитных наночастиц оксидов железа, в том числе, магнетита Fe3O4, в качестве контрастных агентов в МР-томографии, для лечения раковых заболеваний методом гипертермии, а также для транспортировки и адресной доставки лекарств. Однако наночастицы магнетита сами по себе нестабильны и могут проявлять токсичность в физиологических условиях, а также легко окисляться. Выходом из этой ситуации может быть создание гибридных наноматериалов на основе магнетита и золота; выбор последнего обусловлен его стабильностью и биосовместимостью.

В связи с этим, целью данной работы является синтез, физико-химическая характеризация и биологическое тестирование гибридных наночастиц магнетит-золото с гантелевидной структурой.

Гантелевидные наночастицы на основе Fe3O4-Au различной морфологии получали путем разложения пентакарбонила железа на поверхности наночастиц Au. При этом наночастицы золота получали как отдельно (образец D-2), так и непосредственно в процессе синтеза гантелевидных структур (образец D-1, D-3). Согласно просвечивающей электронной микроскопии все полученные образцы обладают гантелевидной структурой. В случае образца D-3 (Fe3O4 15±3, Au 3±1) были получены наночастицы магнетита с формой, близкой к сферической, в образце D-1(Fe3O4 14±3, Au 5±2)   – с промежуточной морфологией между сферической и кубической, в образце D-2 (Fe3O4 23±3, Au 9±2)   – с ярко выраженной кубической формой. По данным рентгенофазового анализа, образцы D-2 и D-1 обладают монокристаллической структурой магнетита, а образец D-3 – поликристаллической.

По результатам измерения магнитных свойств, образцы D-1, D-2, D-3 обладали намагниченностью насыщения 62, 80, 24 э.м.е./г и коэрцитивной силой 13, 60, 810 Э соответственно.

Далее наночастицы были функционализованы плюроником F127, а также осуществлялась загрузка лекарством доксорубицином и PSMA вектором. Успешность функционализации была доказана наличием ненулевого ζ- потенциала.  Полученные наночастицы обладали умеренной токсичностью для клеток опухоли простаты и высоким захватом клетками по данным МТТ-теста.

Таким образом, в работе были синтезированы и охарактеризованы гантелевидных частицы на основе Fe3O4 и Au, которые в дальнейшем могут быть использованы в биомедицине, в частности, в адресной доставке лекарств.

Автор благодарит к.х.н. Гребенникова И.С.2, к.х.н. Щетинина И.В.2, д.х.н. Мажугу А.Г.1,2, к.х.н. Савченко А.Г.2, д.х.н. Клячко Н.Л.1

Работа выполнена в рамках гранта Министерства образования и науки РФ №К1-2014-022 (физические измерения), гранта Министерства образования и науки РНФ №14-13-00731 (синтез наноматериалов), а также Программы развития МГУ ПНР 5.13 (электронная и флуоресцентная микроскопия).