Получение эпитаксиальных тонких пленок гексагонального LuFeO3

Шуркина А.С.1, Нигаард Р.Р.2

студент1, аспирант2

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва

1Химический факультет

2Факультет наук о материалах

Гексагональная фаза LuFeO3 (P63mc) является мультиферроиком при комнатной температуре (ТC=1050 К и ТN=440 К), что открывает уникальные возможности для создания новых электронных устройств и пленочных гетероструктур для запасания низкоконвертируемой термальной энергии [1]. Стабильная в объемном виде фаза LuFeO3 имеет кристаллическую структуру перовскита (Pcmn). Нашей группой была впервые показана возможность стабилизации гексагональной модификации в тонких пленках [2].

Представленная нами работа посвящена изучению особенностей формирования тонких пленок h-LuFeO3 на монокристаллических подложках YSZ (111) и YSZ (100). Пленки получали методом химического осаждения из пара металл-органических соединений, в установке с горизонтальным горячестеночным реактором и импульсной подачей порошка прекурсоров в испаритель. В качестве прекурсоров использовались комплексы железа и лютеция с 2,2,6,6-тетраметилгептандионом-3,5 (Fe(thd)3 и Lu(thd)3 соответственно). Через систему горячих пароводов потоком аргона пар прекурсоров направлялся в реактор. Непосредственно на входе в реактор в газовую смесь вводился кислород в заданной пропорции. Осаждение проводилось при температуре 900°С, при общем давлении в реакторе 7 мбар; p(O2) варьировалось от 0,9 до 4,5 мбар, время осаждения – от 5 до 14 мин. Полученные образцы исследовались методами рентгеновской дифракции (θ-2θ- и φ-сканирование), растровой электронной микроскопии (РЭМ) и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА).

Результаты рентгеновской дифракции показали, что во всех образцах присутствовала фаза h-LuFeO3, с направлением [001], ориентированным перпендикулярно плоскости подложки. Примечательным являлся тот факт, что на подложке YSZ (100) также росла гексагональная модификация LuFeO3. -сканирование показало наличие вариантной структуры, домены в которой развернуты друг относительно друга на 30° (рис. 1а). Образцы, полученные на подложке, также обладали вариантной структурой, однако она была выражена намного слабее, что находится в соответствии с данными о рассогласовании параметров (рис. 1б). Таким образом, впервые была показана возможность получения вариантной структуры h-LuFeO3 на кубической грани подложки YSZ.

а)

б)

Рис. 1 схемы расположения h-LuFeO3 на YSZ (100) (a) и YSZ (111) (б).

Литература

1. G. Vats et. al., Enormous energy harvesting and storage potential in multiferroic epitaxial thin film hetrostructures: an unforeseen era, Materials Research Express 1 (2014) 015503

2. A. Bossak et.al., XRD and HREM Studies of Epitaxially Stabilized Hexagonal Orthoferrites RFeO3 (R = Eu-Lu), Chem. Mater. 2004, 16, 1751-1755.