Люминесцентные свойства композитных материалов на основе алмаза

Логачев Ю.А

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, экономический факультет, Москва, Россия

E–mail: logachevyura@yandex.ru

С появлением источников синхротронного излучения четвертого поколения, а именно лазеров на свободных электронах, характеризующихся высокими потоками излучения и сверхбыстрыми импульсами, актуальной является задача разработки новых сцинтилляторов, среди которых важную роль играют сцинтилляторы для мониторирования пучка излучения. Требования, предъявляемые к подобным сцинтилляторам: высокая радиационная стойкость; малый атомный номер Z (следовательно, низкий коэффициент поглощения); быстрые радиационные времена порядка наносекунд.

Традиционно, если материал не обладает интенсивной собственной люминесценцией, чтобы сделать его светоизлучающим, в него добавляют ионы примесей, весьма часто редкоземельные элементы. Оптически активные примеси в алмазе в последние годы привлекают большой интерес исследователей. Данные материалы применяется в квантово - информационных технологиях (однофотонные излучатели), в качестве оптических биомаркеров и сцинтилляторов (рентгеновские мониторы) [1]. Из-за плотной структуры алмаза, постоянная решетки которого составляет 0,356 нм, его не удается активировать традиционными способами. Однако, некоторым группам ученых удалось заставить редкоземельные ионы люминесцировать в алмазе.

Алмаз обладает высокой теплопроводностью, высокой прозрачностью от ультрафиолетового до инфракрасного диапазона спектра, химической стабильностью и отсутствием цитотоксичности; все перечисленные свойства в сумме с уникальными оптическими свойствами редкоземельных ионов представляют большой интерес.

Целью настоящей работы является разработка сцинтилляторов на основе алмазных пленок путем создания композитных материалов с включением редкоземельных элементов [2].

В данной работе рассмотрены люминесцентные свойства композитных материалов на основе CVD алмазов и наночастиц фторидов редких земель. Измерены спектры катодолюминесценции с временным разрешением и кинетика катодолюминесценции. Обсуждается различие структуры спектров люминесценции в случае наночастиц на поверхности алмаза и внедренных в алмаз.

Литература

- Aharonovich, E. Neu, Diamond nanophotonics, Adv. Opt.Mater., 2014, p. 911–928.

- V.S. Sedov, S.V. Kuznetsov, V.G. Ralchenko, Diamond-EuF3 nanocomposites with bright orange photoluminescence, Diamond & Related Materials, 2017, p. 47–52