Изучение рентгено-оптических свойств полимерных преломляющих микролинз изготовленных с помощью аддитивных технологий.

Баранников А.А.2, Абрашитова К.А.1,2, Бессонов В.О.1, Петров А.К.1,2, Кокарева Н.Г.1, Сафронов К.Р.1, Ершов П.А.2, Климова Н.Б.2, Лятун И.И.2, Юнкин В.А.3, Поликарпов М.В.2, Снигирева И.И.4, Федянин А.А.1, Снигирев А.А.2

Магистрант.

1МГУ им. Ломоносова, ул. Ленинские Горы 1, 119991 Москва, Россия.

2БФУ им. И. Канта, ул. Невского 14, 236041 Калининград, Россия

3Институт Проблем Технологии Микроэлектроники и Особочистых Материалов РАН, Черноголовка, Россия

4Европейский Центр Синхротронного Излучения, 38043 Гренобль, Франция

Email: abarannikov95@gmail.com

Быстрое развитие современных синхротронных источников не только открывает новые возможности, но и ставит новые научные задачи [1]. Одним из наиболее простых и компактных методов фокусировки рентгеновского излучения является использование преломляющих рентгеновских линз. Наиболее популярными на данный момент рентгеновскими линзами являются двухмерные бериллиевые и алюминиевые линзы, изготавливаемые методом прессования. Однако, вследствие технологических ограничений, данный подход не позволяет реализовывать рентгеновскую микроскопию с разрешением менее 50 нм [2,3].

Чтобы преодолеть ограничения существующих технологий изготовления рентгеновских линз, мы предложили использовать альтернативные методы нанотехнологий. Двухфотонная лазерная литография обладает беспрецедентной геометрической свободой, позволяющей печатать структуры очень сложной геометрии, включая нависающие и самопересекающиеся структуры, недоступные для изготовления традиционными методами. Этот простой, надежный и относительно дешевый способ позволяет производить структурирование с разрешением до 100 нм.

Рис. 1. Коллаж SEM изображений полимерных преломляющих линз, изготовленной методом двухфотонной лазерной литографии.

Изготовленные данным методом микролинзы (Рис. 1) были протестированы как в лабораторных условиях, так и на синхротронном источнике (PETRA III) в диапазоне 8 -20 кэВ, где были получены размеры фокальных пятен 5 мкм и 2.4 мкм для 5 и 11 линз соответственно [4] (Рис. 2).

Рис. 2. Изображение фокального пятна, полученного на станции P14 синхротронного источника PETRA III (слева) и результат ножевого сканирования на лабораторном микрофокусном рентгеновском источнике в БФУ им. И. Канта (справа).

Конфигурация использованного оборудования и набор полимерных материалов позволяют изготавливать линзы с физической апертурой до 100 микрон при уменьшении радиуса кривизны линз до 2-3 мкм.

Результаты исследования радиационной стабильности материала линз в монохроматическом пучке синхротронного излучения позволяют надеяться на применения полимерных линз в качестве объективов для изображающей рентгеновской микроскопии нано-метрового разрешения.

Благодарность.

Изготовление полимерных линз было поддержано грантом No 14.W03.31.0008, проектирование и тестирование на рентгеновских источниках грантом Nº 14.Y26.31.0002.

Литература:

- Rudolf Dimper, Harald Reichert, Pantaleo Raimondi et. al., Orange book 2015, p. 194.

- A. Snigirev, I. Snigireva, M. Grigoriev et. al, Journal of Physics: Conference Series 186, (2009).

- I.I. Lyatun, A.Y. Goikhman, P.A. Ershov, et al., On the problem of the metrology of refractive X-ray optics. J. Synch. Investig., (2015).

- A. K. Petrov, V. O. Bessonov, K. A. Abrashitova et. al., Optics express 25, 14173-14181 (2017).