Изучение люминесцентных свойств органических соединений, легированных

редкоземельными элементами Ho, Yb, Tm

Шаповалов Д.Г.

Студент

Кубанский государственный университет, физико-технический факультет,

Краснодар, Россия

E-mail: dshapovalov15@gmail.com

В работе проведены исследования люминесцентных свойств органических соединений, легированных редкоземельными ионами. Актуальность исследований связана с перспективой использования изучаемых соединений в качестве активных оболочек активированных кристалловолокон и/или легированных волокон для оптических волоконных усилителей. Новые органические соединения были получены в Таврической академии (структурное подразделение) ФГАО ВО «Крымский федеральный университет» кафедрой общей и физической химии и любезно предоставлены для исследований.

Изученные  оптически материалы представляли собой три категории веществ, которые разделялись по составу полимерных комплексов, количеству оптических лантаноидных центров и их суперпозиции, а также по концентрации оптических центров в исследуемых веществах. Всего было исследовано 19 координационных соединений, принадлежащих классу органических полимерных комплексов (их обобщенная структура представлена в таблице 1 [1]). Исследуемые образцы были получены путем прессования синтезированных полимерных соединений с веществом KBr в соотношении 1:1. Выбор связующего соединения был сделан исходя из условия его химической неактивности с синтезированным веществом и нейтральностью в исследуемом оптическом диапазоне.

В процессе исследований было определено, что все материалы, включающие в качестве сенсибилизатора ионы Ho3+, демонстрируют люминесценцию в видимом диапазоне от 600 до 700 нм при возбуждении оптических сред второй гармоникой YAG:Nd – лазера (532 нм), что, обусловлено наличием поглощения ионов Ho3+ в видимом диапазоне (от 500 до 600 нм). Виды спектров излучения, положения максимумов и ширины спектральных линий имеют явную зависимость от состава матриц (рисунок 1). Полученные результаты имеют корреляцию с данными работы [2].

Изучение люминесценции многокомпонентных соединений, содержащих наряду с Ho3+, ионы Yb3+, Tm3+ дали интересные результаты, показывающие наличие развитых спектров люминесценции в области от 1 до 2 мкм при возбуждении оптических материалов излучением полупроводникового лазера с длиной волны 980 нм. Наиболее интересные результаты приведены на рисунке 2.

Таблица 1 – Химический состав оптических материалов

| № | Состав вещества | № | Состав вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ho[Polymer_1] | 9 | Ho [Polymer_3]; Yb [Polymer_3]; Tm [Polymer_3] |
| 2 | Yb[Polymer_1] | 10 | Ho [Polymer_4]; Yb [Polymer_4];Tm [Polymer_4] |
| 3 | Ho 0.1 Yb 0.9 [Polymer_1] | 11 | Ho[Polymer_4]; Yb [Polymer_4] |
| 4 | Ho 0.75 Yb 0.25 [Polymer_1] | 12 | Ho 0.5 Y 0.5 [Polymer_1] |
| 5 | Ho 0.9 Yb 0.1 [Polymer_1] | 13 | Ho 0.25 Y 0.75 [Polymer_1] |
| 6 | Ho [Polymer_1][Polymer_2] Yb [Polymer_1][Polymer_2] Tm [Polymer_1][Polymer_2] | 14 | Ho [Polymer_4] |
|  |  | 15 | Ho [Polymer_5]; Yb [Polymer_5] Tm [Polymer_5] |
| 7 | Ho [Polymer_1][Polymer_2] | 16 | Ho [Polymer_5]; Yb [Polymer_5] |
| 8 | Ho [Polymer_1][Polymer_2] Yb [Polymer_1][Polymer_2] | 17 | Ho [Polymer_5]; Yb [Polymer_5] |
|  |  | 18 | Ho [Polymer_5] |
|  |  | 19 | Hо [Polymer_6] |

*[Polymer_i] – различные составы матриц органических полимерных комплексов

Наличие излучения в области от 1 до 2 мкм представляет собой интерес при дальнейших исследованиях оптических соединений дополнительно сенсибилизированных ионами Er3+. Интерес данных исследований связан с потенциальной возможностью осуществления переноса энергии электронного возбуждения с примесных комплексов Yb3+, Tm3+ на оптические центры Er3+ , с целью увеличения эффективности накачки волоконных усилителей и лазеров для инфокоммуникационных систем.

Рисунок 1 – Спектры люминесценции образцов в видимом диапазоне длин волн.

Рисунок 2 – Спектры люминесценции многокомпонентных соединений в области

от 1 до 2 мкм, измеренные с различной степенью детализации: а) и б)  спектры, измеренные при помощи ФПУ на основе кремниевого диода в диапазоне от 1 до 1,1 мкм; в) и г)  спектры, измеренные при помощи ФПУ PbSe в диапазоне от 1 до 2 мкм

Проведенные исследования показывают, что синтезированные соединения имеют развитые спектры люминесценции в различных спектральных диапазонах и могут использоваться в различных прикладных аспектах оптического материаловедения.

Литература

1. Gusev A.N., Shul’Gin V.F., Nishchymenko G., Hasegawa M,, Linert W. Photophysical studies on ternary mixed ligand europium complexes containing pyridyltriazolylmethane and 1,3-diketonate ligands // Inorganica Chimica Acta. 2014. T. 414. C. 71-77.

2. Мешкова С.Б., Кирияк А.В., Гусев А.Н., Нишименко Г.А., Шульгин В.Ф. ИК-люминесценция разнолигандных комплексов Nd (III), Yb (III), Er (III) с дибензоилметаном и 1,2,4 - триазолами // Журнал прикладной спектроскопии. – 2012. – т.79.  № 5 – С. 721 – 726.