Изучение люминесцентно-кинетических  свойств различных оптических

материалов, легированных редкоземельными элементами  Yb и Er

Гринёв А.А., Лукьянченко Я.М.

Студенты

Кубанский государственный университет, физико-технический факультет,

Краснодар, Россия

xanderx93@gmail.com

В области оптического материаловедения весьма актуальным направлением является поиск высокоэффективных оптических материалов для инфокоммуникационных технологий и средств связи. На сегодняшний день сложно переоценить роль EDFA-усилителей и степень их востребованности в области инфокоммуникаций. Однако, существует задача, связанная с повышением эффективности оптических усилителей и разработкой компактных и легко интегрируемых в ВОЛС устройств. Одним из перспективных направлений в этой области является разработка оптических усилителей на основе кристалловолокон из нелинейных кристаллов ниобата лития [1-2].

В представленной работе проведены исследования люминесцентно-кинетических  свойств кристаллов ниобата лития, легированных редкоземельными элементами Yb, Er, Ce, Zn. В качестве потенциальных  активированных оболочек для активного элемента оптического усилителя, предлагается использовать комплексные органические соединения, легированные редкоземельными ионами Yb, Er (с целью переизлучающих элементов) [3].  Новые органические соединения  были получены в Таврической академией (структурное подразделение) ФГАО ВО «Крымский федеральный университет» кафедрой общей и физической химии и любезно предоставлены для исследований.

Исследуемые порошкообразные  образцы были получены путем прессования синтезированных полимерных комплексных соединений с веществом KBr в различных соотношениях. Выбор связующего соединения был сделан исходя из условий его химической  нейтральности  с синтезированным веществом и оптической нейтральностью  в исследуемом спектральном диапазоне. Состав нелинейных кристаллов ниобата лития с примесью Er,Ce,Zn, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав исследуемых кристаллических образцов конгруэнтного ниобата лития LiNbO3:Er,Ce,Zn.

| № п/п | Кристаллическая матрица | Концентрация ионов Er, ат. % | Концентрация ионов Ce, ат. % | Концентрация ионов Zn, ат. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LiNbO3:Er | 3 | - | - |
| 2 | LiNbO3:Er,Ce | 0,015 | 0,2 | 5 |
| 3 | LiNbO3:Er, Zn | 2,6 | - | 1,7 |

На рисунке 1 (а-б)  представлены характерные кинетики затухания возбужденного состояния 4I13/2  люминесценции оптических центров Er  в области 1570 нм в кристаллах ниобата лития при различных со-активаторах. Интерес к  кристаллам, активированным ионами Er3+  и Ce3+ связан с возможностью эффективного тушения уровня 4I11/2, ответственного за излучение в области 2,9 мкм. Ион Ce3+ обладает высоким сечением перехода ~ 10-18 см2 между двумя энергетическими уровнями – основным 2F5/2 и возбужденным 2F7/2 . Энергетический зазор 2F5/2 – 2F7/2 составляет около 2,5  103 см-1, что достаточно близко к зазору 4I11/2 – 4I13/2 Er3+. Этим можно объяснить селективность тушения уровней  эрбия [3]. В таблице 2 представлены полученные значения характеристических люминесцентных времен затухания ионов Er в исследуемых оптических материалах.

Рисунок 1 – Пример кинетик затухания люминесценции оптических центров Er

в области 1,57 мкм в кристалле ниобата лития а) и полимерном органических комплексе с оптическим центров Er б)

а)

б)

Таблица 3 – Люминесцентные времена жизни возбужденных состояний Er-активированных сред в области 1,5 мкм.

| № п/п | Оптическая сред | Люминесцентное время жизни,  |
| --- | --- | --- |
| 1 | LiNbO3:Er | 1,05 мс |
| 2 | LiNbO3:Er,Zn | 690 мкс |
| 3 | LiNbO3:Er,Ce,Zn | 780 мкс |
| 4 | (Er+Yb) [Polymer_1][Polymer_2] | 372 мкс |
| 5 | (Er+Yb) [Polymer_5] | 613 мкс |
| 6 | Er [Polymer_5] | 366 мкс |
| 7 | Er [Polymer_1][Polymer_2] | 366 мкс |
| 8 | (Er+Yb)[Polymer_3][Polymer_4] | 358 мкс |

* [Polymer_i][Polymer_j] - различные составы матриц органических полимерных комплексов

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:

-  при сенсибилизации оптических материалов, активированных Er3+ ионами Zn, происходит снижение люминесцентного времени жизни возбужденного состояния  4I13/2 Er3+, аналогично том, как ионы релаксаторы Ce3+ влияют на длительность возбужденного состояния Er;

- полимерные органические соединения, легированные ионами Er3+, Yb3+  демонстрируют излучение в области 1,5 мкм. Время жизни возбужденного состояния 4I13/2  Er3+ по отношению к кристаллическим соединениям снижено до 350  400 мкс, что потенциально может объясняться процессами безызлучательного переноса энергии электронного возбуждения между комплексами внутри полимерной матрицы.

Список использованных источников

1. Fukuda, T Fiber Crystal Growth from the Melt /Fukuda T., Rudolph P., Uda S. // Москва.: Физматлит – 2009. – 368 с.

2. Поздняков Е.И., Синтез и изучение люминесценции твердых растворов (Y1-x-y-zYbyTmzHox)3Al5O12 / Поздняков Е.И. // Письма о материалах. – 2013. – т.3. – С. 264 – 267.

3. Jackson, S. D. Diode-pumped 1,7-W erbium 3-µm fiber laser [Теxt] / S. D. Jackson, T. A. King, M. Pollnau // Optics Letters. – 1999. – Vol. 24. – Р. 1133–1135.