Применение микрочастиц для улучшения отражающей способности объекта при записи отражательной голограммы

Балашов И.С.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: balashov@nanolab.phys.msu.ru

Для улучшения качества воспроизведения голографического изображения применяются различные методы, направленные на улучшение таких параметров как: чувствительность и разрешающая способность фотоматериала, соотношение сигнал/шум, дифракционная эффективность[2]. Однако эти улучшения не позволяют получить качественного голографического изображения в случае, если объект записи не достаточно отражает или рассеивает падающее на него излучение. Запись голограммы таких объектов может вызывать затруднение.

Для того, чтобы усилить отражение объекта, в настоящем исследовании было предложено покрывать объект записи сферическими ретрорефлекторными микрочастицами. Существующие коммерчески доступные спреи позволяют нанести такие микрочастицы на поверхность предмета и тем самым усилить его отражающую способность, сохранив при этом его внешний вид. Идея использовать при записи голограммы ретрорефлекторные микрочастицы повторяет идеи изготовления голографических оптических элементов: линз и зеркал [3,4]. Ретрорефлекторные частицы представляют собой микросферы размером десятки микрометров, изготовленные из стекла с показателем преломления близким к 2, и наполовину запыленные отражающим металлом [5]. В такой сфере свет отражается от запыленной части и, после преломления, возвращается в направлении источника света. По своему размеру микросферы близки к минимальным размерам оптических элементов, для которых возможно произвести запись голограммы. В связи с этим интересно проверить, в какой мере голограмма будет обладать свойствами ретрорефлекторных микросфер.

Для записи голографического изображения использовалась схема записи отражающих голограмм по методу Денисюка [1]. Луч от полупроводникового лазера падает через фотопластинку ПФГ03-М на объект. Часть падающего на объект излучения отражается от объекта и интерферирует в плоскости фотопластинки с падающим на нее лучом. Результат интерференции записывается на фотопластинку. Эксперимент выполняется на массивном виброзащищенном оптическом столе.

Для определения энергетической дозы экспозиции распределение интенсивности лазерного излучения в плоскости фотопластины измерялось с помощью полупроводникового фотодиода. Был произведен экспериментальный подбор оптимальных параметров записи голографического изображения. В качестве объекта для записи голограммы при подборе оптимальной дозы экспозиции использовалась модель головы льва, напечатанная на 3D принтере из белого пластика.

Для проверки гипотезы о возможности использования ретрорефлекторных микрочастиц при записи голограммы был проведен эксперимент, в ходе которого осуществлялась запись голограммы отражающих микрочастиц размером 30 мкм, помещенных в прозрачную упаковку. Полученное голографическое изображение микрочастиц обладает ретрорефлекторными свойствами, демонстрируя возможность использования ретрорефлекторных микрочастиц для усиления отражающей способности и увеличения яркости объекта при записи голограммы.

В ходе работы была проведена экспериментальная отработка методов записи изобразительных голограмм по схеме Денисюка с использованием полупроводниковых диодных лазеров. Эксперименты проводились на фотопластинах ПФГ-03М размером 6х6 см и 10x10 см. В ходе работ произведен экспериментальный поиск оптимальных условий изготовления голограммы: подобрана оптимальная оптическая схема записи, определены время и доза экспозиции, экспериментально отработан процесс проявления голограмм. Был предложен и экспериментально опробован новый метод увеличения отражающей способности на основе ретрорефлекторных микросфер для повышения яркости голограмм, записанных со слабо отражающих объектов.

Работа выполнена при поддержке гранта “УМНИК” Фонда содействия инновациям.

Литература

- Денисюк Ю. Н. Об отображении оптических свойств объекта в волновом поле рассеянного им излучения //ДАН СССР. – 1962. – Т. 44. – №. 6. – С. 1275-1278.

- Кириллов Н. И. Высокоразрешающие фотоматериалы для голографии и процессы их обработки. – Наука, 1979.

- Close D. H. Holographic optical elements //Optical Engineering. – 1975. – Т. 14. – №. 5. – С. 145402.

- Sweatt W. C. Describing holographic optical elements as lenses //JOSA. – 1977. – Т. 67. – №. 6. – С. 803-808.

- Webster C. A. G. Optimum design of spherical retroreflectors with refractive indices close to 2.0 //Transactions of the Institute of Measurement and Control. – 1996. – Т. 18. – №. 4. – С. 212-215.