Синтез и изучение свойств новых сорбентов с ковалентно привитым полиэтиленимином для гидрофильной хроматографии.

Яндукин Ю. А., Глазунова К.А, Царенко Е.А.

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: yurayandukin@yandex.ru

Определение полярных соединений в настоящее время все чаще реализуется методом гидрофильной хроматографии, более селективным и эффективным по сравнению с традиционными режимами ВЭЖХ, поэтому приобретающим все большую популярность в решении аналитических медико-биологических, фармацевтических и экологических задач.

Среди многообразия гидрофильных неподвижных фаз аминофазы позволяют проводить определение соединений различной природы и отличаются высокой селективностью разделения углеводов. В работе синтезированы и изучены 4 сорбента для гидрофильной хроматографии с различной структурой функционального слоя, полученного с использованием диэтилентриамина (ДЭТА) и полиэтиленимина (ПЭИ). Сравнение хроматографических характеристик этих сорбентов показало, что полимерный функциональный слой обеспечивает лучшую симметрию пиков аналитов и более высокую эффективность разделения цвиттер-ионных и заряженных соединений на примере модельных смесей аминокислот и водорастворимых витаминов (до 13000 и до 20000 тт/м, соответственно), чем мономерный слой. Сорбент, модифицированный ДЭТА, продемонстрировал лучшую симметрию пиков, селективность и эффективность разделения нейтральных молекул (до 60000 тт/м): на колонке размерами 2×100 мм возможно разделить 5 сахаров (рибоза, фруктоза, глюкоза, сахароза, лактоза) за 5 минут при элюировании 15% воды, 85% ацетонитрила.

С целью повышения эффективности разделения проведено дальнейшее модифицирование разветвленного функционального слоя ПЭИ: гидрофилизация глицидолом и модифицирование 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром (1,4-БДДГЭ), который позволил получить менее гидратированный слой за счет сшивки поверхностных аминогрупп, что привело к увеличению эффективности разделения витаминов до 30000 тт/м в случае гидрофилизованного сорбента и аминокислот – в случае сорбента со сшитым 1,4-БДДГЭ слоем полиэтиленимина.

Таким образом, предложенные в работе способы модифицирования функционального слоя аминированных гидрофильных неподвижных фаз позволяют повысить эффективность разделения в случае конкретных классов полярных соединений.