Новые ковалентно привитые анионообменники с ди- и триаминами для ионной хроматографии

Огородников Р.Л.

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ogroman@mail.ru

Поиск новых подходов к созданию анионообменников, обеспечивающих наилучшую селективность и эффективность разделения анионов является актуальнейшей задачей ионной хроматографии. Основываясь на опыте предыдущих исследований, в данной работе внимание уделено изучению сорбентов, содержащих различные ди- и триамины в структуре, поскольку их использование в функциональных слоях ковалентно привитых анионообменников может обеспечит высокую эффективность и предложить альтернативную селективность разделения. Для достижения поставленных целей в данной работе изучено влияние структуры аминов, их алкилирующих агентов, а также гидрофильности и степени разветвленности функциональных слоев на хроматографические характеристики сорбентов.

Объектом изучения стала серия из 18 сорбентов, полученных в результате последовательного модифицирования аминированной полимерной матрицы с использованием 1,4-бутандиолдиглицидилового эфира (1,4-БДДГЭ), метиламина, а также одним из трех аминов различной структуры во внешнем функциональном слое – этилендиамина, диэтилентриамина и N,N'-бис(2-гидроксиэтил) этилендиамина. Для изучения влияния гидрофильности функционального слоя каждый из полученных сорбентов кватернизовали двумя алкилирующими агентами различной гидрофильности – метилйодидом и глицидолом, а для изучения влияния степени разветвленности варьировали число циклов модифицирования исходной аминированной матрицы последовательными реакциями с 1,4-БДДГЭ и метиламином.

Разветвленные анионообменники с гидрофобными заместителями оказались наиболее подходящими для анализа смесей органических кислот и слабоудерживаемых анионов, гидрофильные неразветвленные – для быстрого анализа смесей 7 стандартных анионов, оксогалогенидов и сильноудерживаемых поляризуемых анионов. Добиться разделения максимального числа анионов позволили сорбенты с привитыми гидрофильными гиперразветвленными функциональными слоями. Исследование всей серии полученных сорбентов позволило сформулировать общие подходы, которых необходимо придерживаться при создании функционального слоя анионообменника для решения конкретной аналитической задачи.