Изучение условий включения углеродных нанотрубок в распознающий слой  пьезоэлектрического сенсора для  определения аминогликозидных антибиотиков

Стебенева Т.Б., Трунова Т.А.

Липецкий государственный технический университет, кафедра химии, Липецк, Россия

E–mail: tatyanastebeneva@mail.ru, trunowa.t@gmail.com

Разработаны пьезоэлектрические иммуносенсоры для селективного определения в пищевой продукции остаточных количеств широко применяющихся в ветеринарии аминогликозидных антибиотиков - гентамицина и канамицина, Показано, что  формирование  распознающего слоя на основе многостенных углеродных нанотрубок (УНТ) способствует существенному возрастанию чувствительности определения аминогликозидов за счет значительного увеличения удельной поверхности и  концентрации распознающих молекул, в качестве которых использованы конъюгаты аминогликозидов с молекулами БСА, синтезированные карбодиимидным методом.

Методом пьезокварцевого микровзвешивания контролировали изменение массы покрытия сенсора и рассчитывали значение концентрационной чувствительности Sc (кГц·см·мкг-1). Изучены условия окисления УНТ смесью кислот (HNO3 и H2SO4) в  ультразвуковой ванне и переведения  в коллоидное состояние  с помощью  N,N-диметилформамида (DMF). Активацию карбоксильных групп осуществляли раствором  1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида (EDAС) и N-Гидроксисукцинимида (NHS) в DMF. Показано, что применение такого подхода приводит к образованию прочных ковалентных связей между аминогруппами на поверхности сенсора, модифицированного цистеином, и  белковых конъюгатов с карбоксильными группами на поверхности УНТ. Распознающий слой сенсора сохраняет свои характеристики после  многократной  регенерации  с применением 0,003 М раствора KSCN. Аминированированные  (путем обработки парами аммиака) и тиолированые (с применением 11-меркаптоундеканола) УНТ закреплялись на поверхности сенсора с помощью глутарового альдегида. Исследована возможность получения распознающего слоя сенсора на базе тиолированных УНТ, модифицированных наночастицами золота, полученными восстановлением золотохлористоводородной кислоты в обратных микроэмульсиях вода-гексан, рассчитаны величины  Sc  сенсора для определения канамицина. Получены уравнения и установлены диапазоны линейности градуировочных функций для определения гентамицина и канамицина в конкурентном формате иммуноанализа, рассчитаны  пределы обнаружения антибиотиков. Сенсоры апробированы при определении гентамицина и канамицина в молоке.