Определение тиосоединений и аминов с использованием твердофазных наноаналитических систем на основе пенополиуретана и наночастиц золота

Исаченко А.И.1, Мелехин А.О.2
1аспирант 2-го года обучения, 2студент 5 курса
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия 
E-mail: isandrey91@gmail.com

В настоящее время особое внимание исследователей в различных областях науки привлекают нанообъекты. Большой интерес представляют наночастицы золота благодаря своей относительно высокой стабильности и эффекту поверхностного плазмонного резонанса, который обуславливает возможность их использования в спектрофотометрии, причем высокая чувствительность в сочетании с простотой получения позволяют им конкурировать с традиционными спектрофотометрическими реагентами.

Актуально создание нанокомпозитных материалов на основе наночастиц, которые в ряде случаев выгодно отличаются по своим эксплуатационным характеристикам и расширяют сферы использования наночастиц в химическом анализе. Для нанокомпозитов большую роль играет матрица, придающая им те или иные ценные с практической точки зрения свойства. Большие перспективы открывает использование полимерных матриц.

В рамках настоящей работы изучено получение пенополиуретана (ППУ), модифицированного наночастицами золота, в качестве аналитической формы для определения тиосоединений и аминов методом спектроскопии диффузного отражения.

Исследован процесс формирования наночастиц золота на поверхности ППУ, ведущий к нанокомпозиту с поверхностным плазмонным резонансом. Для получения нанокомпозита борогидрид натрия сорбировали на ППУ с последующим внесением модифицированного полимера в раствор золотохлористоводородной кислоты. Установлено, что присутствие ряда аминов и тиосоединений в растворе, в частности цистеина, цистеамина, цетиламина, оказывает существенное влияние на формирование наночастиц на ППУ, уменьшая полосу поверхностного плазмонного резонанса при 540 нм, что дает возможность использовать нанокомпозит в качестве аналитической формы для определения этих соединений методом спектроскопии диффузного отражения.

Выбраны условия и предложены способы определения аналитов, основанные на подавлении формирования наночастиц. Разработанные способы применены при анализе реальных объектов. К достоинствам предлагаемого подхода стоит отнести простоту, экспрессность и доступность используемого оборудования.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 14-23-00012).