Установление влияния параметров полимерной матрицы на эффективность и селективность анионообменников для ионной хроматографии на ее основе

Порукова Ю.И.

МГУ им. М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва

E-mail: juliana.porukova@gmail.com

Для успешного проведения анализа объекта на содержание анионов необходимо использование высокоэффективных и высокоселективных неподвижных фаз. На хроматографические свойства анионообменников для ионной хроматографии (ИХ) оказывают влияние несколько факторов: тип и свойства матрицы, функциональный слой и способ его закрепления. Наименее изученным из перечисленных факторов являются природа матрицы и ее характеристики – диаметр частиц, площадь поверхности, пористость и степень сшивки. Современные методы получения органических полимерных матриц на основе сополимеров стирола и дивинилбензола позволяют варьировать их характеристики в широком диапазоне. В литературе представлена информация о влиянии данных параметров на эффективность сорбентов на основе таких матриц при работе в варианте обращенно-фазовой хроматографии, однако аналогичные исследования для ИХ отсутствуют.

Целью данной работы являлось установление влияния характеристик полистирол-дивинилбензольных (ПС-ДВБ) матриц на хроматографические свойства химически модифицированных анионообменников для ИХ, полученных на их основе. Для исследования были использованы пять матриц с различными характеристиками – четыре ПС-ДВБ матрицы со степенью сшивки 50% и сверхсшитый полистирол (ССПС). На основе выбранных матриц было получены пятнадцать (5×3) разветвлённых анионообменников с диметилэтаноламмониевыми группами, для которых были оценены эффективность и селективность при разделении семи стандартных анионов – фторида, хлорида, нитрита, бромида, нитрата, фосфата и сульфата в варианте ИХ с подавлением фоновой электропроводности, а также ионообменная емкость. Было отмечено закономерное повышение емкости сорбентов с увеличением площади поверхности полимерных частиц. Также обнаружено, что с увеличением объема пор и удельной поверхности ПС-ДВБ увеличивается эффективность разделения, самые лучшие результаты были получены для модифицированной матрицы с самым большим объёмом пор. Кроме того высокую селективность и эффективность показал анионообменник на основе широкопористой матрицы с неразвитой поверхностью. В целом, выявленные в ходе работы закономерности позволили выработать алгоритм подбора полимерной матрицы для синтеза высокоэффективных и селективных ковалентно-привитых анионообменников.