Использование новых электродноактивных соединений в кадмий- и медьселективных электродах

Соколова Е.А.

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: katesokoal@gmail.com

Медь и кадмий - элементы, оказывающие влияние на активность ферментных систем организмов. При недостатке меди происходит замедление белкового обмена, что влечет нарушение роста костных тканей. Кадмий обладает высокой токсичностью (при его избытке происходит угнетение активности ферментных систем организмов) и может биоаккумулироваться в организме, поэтому опасен даже при низких концентрациях. Существуют различные методы определения ионов кадмия и меди, но важной задачей является создание селективного, экспрессного и дешевого метода. Данным требованиям соответствуют ионселективные электроды (ИСЭ), которые обладают возможностью работы в полевых условиях. Цель данной работы - изучение новых электродноактивных веществ (ЭАВ) в ИСЭ с откликом на ионы кадмия и меди. Для изготовления ИСЭ использовали ионоселективные мембраны состава (процент по массе):  поливинилхлорид, о-нитрофенилотиловый эфир и (ЭАВ) в 3 соотношениях (66:33:1); (65.4:32.6:2), (64.7:32.3:3). В качестве ЭАВ использовали новые диамиды: реагент I - N,N`‐диэтил‐N,N`‐ди(6-метилпиридин-2-ил)-[2,2`-бипиридил]-6,6`-дикарбоксамид); реагент II -  N,N‐ди(4-этоксифенил)-N,N`-диэтил-[2,2`-бипиридил]-6,6`-дикарбоксамид; реагент III - N,N`-диэтил-N,N`-ди(4-этилфенил)-[2,2`-бипиридил]-6,6`-дикарбоксамид. Исследование электродных функций для электродов с ЭАВ I-III и концентрациями ЭАВ 1-3% показало, что наилучшими характеристиками обладают электроды с концентрацией ЭАВ 3%. Для Cu-СЭ II-III(3%) крутизна электродных функций – 27.1 и 24.5 мВ/дек соответственно, интервал линейности - 1·10-1-1·10-5 М, предел обнаружения 3.7·10-5 и 8.7·10-6 М соответственно.  Для Cd-СЭ I-III(3%) крутизна электродных функций – 28.55, 24.1 и 26.0 мВ/дек, интервал линейности 1·10-1-1·10-5 М, предел обнаружения - 1·10-5, 5.3·10-6, 7.2·10-6 М соответственно. Была исследована потенциометрическая селективность для Cd-СЭ и  Cu-СЭ в присутствие ряда катионов: Mn2+,Ba2+,Cu2+,Mg2+,Ni2+,Zn2+,Ca2+,Sr2+,Co2+,Cd2+. Для Cu-СЭ I-III(3%)  мешающее влияние оказывает только ион кадмия. Для Cu-СЭ I-III(3%) данные катионы не оказывают мешающего влияния.

Автор выражает благодарность научному руководителю к.х.н., доценту Немиловой М.Ю.