Электрохимически генерируемые углеродные квантовые точки для флуоресцентных методов анализа фторхинолоновых антибиотиков

Рыбальченко А.В., Шанин И.А.

МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

alexry@gmail.co

Углеродные квантовые точки (С-QD) – новая форма синтетически легкодоступных 0D-размерных углеродных материалов обладающих высокой химической стабильностью, низкой токсичностью, биосовместимостью и флуоресцентным свойствам [1], что делает данный материал привлекательным для биоаналитических приложений. Ключевыми проблемами, ограничивающими практическое применение C-QD, является недостаток знаний об особенностях их молекулярного и электронного строении, а также непонимание закономерностей образования C-QD.

В настоящей работе проведено сравнительное исследование флуоресцентных свойств углеродных квантовых точек, синтезированных (1) гидротермальным методом из органических прекурсоров (HT-CQD), и (2) электролизом растворов пирокатехина и этилендиамина (EC-CQD). Полученные образцы C-QD были очищены от макроскопических примесей центрифугированием, а низкомолекулярные компоненты были удалены диализом.  Как видно из спектров флуоресценции, представленных на рисунке ниже, электрохимический синтез позволяет сместить максимум флюоресценции C-QD с 440 нм до 550 нм по сравнению с образцами C-QD, синтезированными гидротермальным методом из органических прекурсоров, не содержащих гетероатомов, что согласуется с литературными данными [2,3].

Квантовые точки EC-CQD были протестированы в качестве флуоресцентных маркеров для иммунофлуоресцентного анализа фторхинолоновых антибиотиков (левофлоксацина, ципрофлоксацина, норфлоксацина) с использованием специфических антител. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, уникальный идентификатор проекта RFMEFI60417X0198.

1.	Lim S.Y., Shen W., Gao Z. Carbon quantum dots and their applications // Chem. Soc. Rev. 2015. Vol. 44, № 1. P. 362–381.

2.	Niu F. et al. Controllable electrochemical/electroanalytical approach to generate nitrogen-doped carbon quantum dots from varied amino acids: pinpointing the utmost quantum yield and the versatile photoluminescent and electrochemiluminescent applications // Electrochimica Acta. 2017. Vol. 236. P. 239–251.

3.	Niu F. et al. Electrochemically generated green-fluorescent N-doped carbon quantum dots for facile monitoring alkaline phosphatase activity based on the Fe 3+ -mediating ON-OFF-ON-OFF fluorescence principle // Carbon. 2018. Vol. 127. P. 340–348.