Синтез и изучение новых диольных неподвижных фаз для гидрофильной хроматографии со спейсерами различной гидрофобности

Попов А. С.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail aspopov.anchem.msu@mail.ru

На сегодняшний день в контроле качества фармацевтической и пищевой продукции всё большую популярность приобретает метод гидрофильной хроматографии, обеспечивающий высокую селективность и эффективность разделения полярных веществ. Для создания новых гидрофильных неподвижных фаз, селективных к конкретным классам аналитов, важно установить влияние различных фрагментов структуры функционального слоя на хроматографические характеристики полученных сорбентов.

В ходе работы проведено ковалентное модифицирование 3-аминопропилсиликагеля диглицидиловым эфиром резорцина (РДГЭ) и 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром (1,4-БДДГЭ), в результате получены новые сорбенты с поверхностными диольными функциональными группами, различающиеся гидрофобностью спейсера.

Для сравнения хроматографических характеристик полученных неподвижных фаз использовали модельные смеси водорастворимых витаминов и аминокислот. Лучшая селективность, эффективность и экспрессность разделения цвиттер-ионных соединений достигается с гидрофильным спейсером 1,4-БДДГЭ в структуре сорбента: время разделения модельной смеси аминокислот (фенилаланин, метионин, тирозин, пролин, аспарагин, серин, аланин) составило 15 минут при элюировании 12% 1мМ фосфатным буферным раствором, рН 6,5/ 88% ацетонитрила, λп=210 нм. Сорбент с более гидрофобным спейсером РДГЭ продемонстрировал меньшую эффективность (10000 тт/м), но лучшую селективность разделения 7 витаминов (тиамин, рибофлавин, никотиновые кислота и амид, пиридоксин, цианокобаламин и аскорбиновая киcлота) за 7 минут при градиентном элюировании 100мМ ацетатно-аммонийным буферным раствором (рН 5,8) с 80-90% ацетонитрила, λп=270 нм.

Для оценки и сравнения вторичных типов взаимодействий, характерных для полученных сорбентов, использовали систему тестов, известную как тесты Танака для гидрофильных фаз, в ходе которых установили кислотно-основные свойства неподвижных фаз, показатели метиленовой, гидроксильной, ионообменной и других типов селективности. Полученные результаты позволили выявить пути регулирования некоторых типов вторичных взаимодействий, которые будут способствовать созданию новых гидрофильных сорбентов с улучшенной селективностью к определенным классам полярных веществ.