Определение суммарного содержания катехоламинов с использованием наностержней золота

Шлёнова А. О., Горбунова М. В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

anya.shlenova@gmail.com

Катехоламины – класс органических соединений, выполняющих в организме человека и животных множество различных жизненно важных функций: регулирование состояния стресса, психомоторной деятельности, эмоций, обучения, сна и памяти. Особое значение имеют вырабатываемые непосредственно в организме адреналин, норадреналин и допамин. Таким образом, весьма актуальна разработка высокочувствительных, экспрессных и экономичных способов определения катехоламинов.

В последние годы в аналитической химии широкое применение получили наночастицы благородных металлов, которые зарекомендовали себя как отличные спектрофотометрические реагенты. Примером таких реагентов могут быть наностержни (НСт) золота, которые характеризуются наличием нескольких полос поглощения в видимой области спектра. Зависимость оптических свойств НСт от состояния их поверхности положена в основу большого числа способов определения соединений, способных вызывать изменение параметров наностержней.

Цель данной работы заключалась в изучении возможности использования НСт золота для спектрофотометрического определения суммарного содержания катехоламинов.

Установлено, что катехоламины восстанавливают ионы серебра в результате взаимодействия с нитратом серебра в глициновом буферном растворе в присутствии НСт золота. Металлическое серебро осаждается на продольных гранях НСт золота, из-за чего НСт изменяют свою форму. В результате в спектре поглощения НСт происходит гипсохромный сдвиг обоих максимумов. Получены градуировочные графики для определения адреналина, норадреналина, допамина и их смеси при соотношении компонентов 1:1:1, пределы обнаружения по соответствующим градуировочным графикам составили (0,05, 0,06, 0,06, 0,06 мг/мл) соответственно.

Для оценки возможности определения суммарного содержания катехоламинов  проанализирован ряд смесей, содержащих катехоламины в различных пропорциях. Выбраны стандартные вещества, для которых достигаются наименьшие погрешности при определении суммарного содержания катехоламинов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 14-23-00012)