Изучение сорбции дофамина на различных сорбентах

Золотов И.И., Горбунова М.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ivan.zolotov.1996@mail.ru

Катехоламины – класс органических соединений, которые выступают в качестве нейромедиаторов и гормонов в организмах млекопитающих. Одним из представителей данного класса является дофамин, который выполняет роль химического фактора внутреннего подкрепления, служит важной частью «системы вознаграждения» мозга, ответственен за чувство удовольствия и удовлетворения, влияет на процессы мотивации и подкрепления, участвует в регуляции артериального давления. Отклонение от нормального содержания катехоламинов в организме может свидетельствовать о различных заболеваниях: феохромоцитоме, шизофрении, болезни Паркинсона и т.д. Вследствие этого возникает необходимость определения этих соединений в биологических жидкостях, но из-за их малой концентрации в крови и моче, это является сложной задачей. В связи с этим, целесообразна разработка способов извлечения катехоламинов из различных объектов с целью концентрирования и последующего их определения.

Целью данной работы является изучение сорбции дофамина на различных сорбентах.

Изучена сорбция дофамина из водного раствора на γ-Al2O3 в статическом режиме. Равновесную концентрацию дофамина оценивали хроматографически (подвижная фаза: 10% AcN, 90% H3PO4(0,1%), 0,3 мM октансульфонат натрия; колонка: Luna C-18). Изучено влияние рН и времени на сорбцию. Установлено, что в кислой среде извлечение дофамина не происходит, в щелочной среде происходит окисление кислородом воздуха. Для предотвращения окислительных процессов в реакционную смесь добавляли стабилизатор - метабисульфит натрия. В наибольшей степени извлечение дофамина происходит при рН 9 после 30 минут контакта фаз (R = 80 – 90%). Изотерма сорбции относится к типу изотерм Ленгмюра, рассчитанные в рамках этой модели значения константы сорбции и предельной сорбции равны: 2,15∙106 л/моль и 2,5 мг/г соответственно.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 14-23-00012)