Изучение сорбции переходных металлов функционализированным полиэтиленимином

Щемелев И. С.

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

shchemelev_93@mail.ru

В настоящее время сорбция широко используется для разделения и концентрирования элементов с целью их последующего определения. Для количественного извлечения тяжелых металлов все чаще используют хелатообразующие смолы, позволяющие достичь селективности и полноты извлечения тех или иных компонентов.

В настоящей работе были изучены сорбционные свойства пиридилметилированного полиэтиленимина со степенью замещения 0,8 (ПМПЭИ – 0,8). В качестве сорбатов выступали ионы Cu2+, Ni2+, Co2+, Zn2+, Cd2+ и Pb2+. Сорбцию металлов проводили в статическом и динамическом режимах из аммиачно-ацетатного буферного раствора со значением pH 4,0 при их совместном присутствии.

При изучении влияния концентрации комплексообразователей на их сорбцию ПМПЭИ – 0,8 установлено, что наибольшим сродством к поверхности сорбента обладают ионы меди. Математическая обработка изотерм показала, что сорбция ионов меди наилучшим образом описывается модифицированной моделью Ленгмюра – Фрейндлиха для многокомпонентных систем, а ионов никеля – моделью Шейндорфа – Ребана – Шейнтуха. Статические обменные емкости ПМПЭИ – 0,8 по ионам меди и никеля составляют 0,907 и 0,794 ммоль/г.

Из полученных динамических выходных кривых видно, что в наибольшей степени сорбируются ионы меди, в наименьшей – ионы свинца. Это согласуется с экспериментальными данными, полученными при изучении изотерм. Выходная кривая ионов свинца и меди наилучшим образом описывается моделью Яна, ионов никеля и кадмия – моделью Томаса, ионов кобальта и цинка – моделью Юна – Нельсона [1].

Автор работы выражает благодарность своему научному руководителю Лакизе Н.В. за предоставленный объект исследования.

Литература

1. Hanbali M., Holail H., Hammud H. Remediation of lead by pretreated red algae: adsorption isotherm, kinetic, column modeling and simulation studies // Green Chem. Lett. Rev. 2014. V. 7 (4). P. 342 – 358.