Анализ химически модифицированного путем гидрофилизации поверхности нанокристаллического кремния.

Шаронова Н.В.

Московский технологический университет,
Институт тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: NinaVSharonova@yandex.ru

Наночастицы кристаллического кремния и композитные материалы на его основе могут использоваться в качестве альтернативы органическим флуоресцентным меткам, традиционно применяемым в медицине [1]. Поверхность квантоворазмерных гибридных частиц нанокремния с кристаллическим ядром диаметром 6 нм и субоксидной оболочкой SiOx толщиной 1-2нм, обладающие яркой фотолюминесценцией в красно-инфракрасной области спектра модифицировали с использованием биосовместимого поверхностно-активного вещества Cremofor RH40 [2], в котором полярным блоком является полиэтиленгликоль, а неполярным – гидрогенизированное касторовое масло.

Анализ модифицированного кремофором нанокремния показал, что способность наночастиц кремния люминесцировать сохраняется, а также полимерная оболочка не только гидрофилизируетповерхность нанокремния, но истабилизирует его лиминесцентные свойства. Анализ гидродинамического диаметра полученных частиц оценивали методом динамического светорассеяния на анализаторе размера частиц 90 Plus Particle Size Analyzer, также методом спектроскопии кросс-корреляции фотонов на анализаторе размера частиц NANOPHOX (SYMPATEC GmbH).

Литература

[1] Ищенко А.А., Фетисов Г.В., Асланов Л.А. Нанокремний: свойства, получение, применение, методы исследования и контроля. М., 2011.

[2] Zhang Y., Lam Y.M. Study of mixed micelles and interaction parameters for polymeric nonionic and normal surfactants // Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2006. V.6. P. 1-5.