Поиск условий групповой сорбции хлорокомплексов благородных металлов на сверхсшитом гетероцепном сорбенте

Гайсен С.В., Дубенский А.С.

студент, н.с.

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sava21091998@gmail.com

В связи с уникальными свойствами благородных металлов (БМ: Ru, Rh, Pd, Ir, Pt и Au) и их широким применением в науке и технике актуален поиск и оценка новых месторождений и исследование альтернативных источников сырья. Для определения БМ в различных геологических объектах чаще всего используют масс-спектрометрию с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП). Однако даже при использовании МС-ИСП при определении БМ на уровне кларковых содержаний необходима стадия отделения от компонентов матрицы и концентрирования аналита.

Наиболее удобным представляется динамическое сорбционное концентрирование, поскольку при его использовании процесс сорбции и десорбции проходит в замкнутой системе, это недорогой и сравнительно экспрессный метод, позволяющий получать жидкий концентрат унифицированного состава.

В данной работе хлорокомплексы БМ извлекали из солянокислой среды на сверхсшитом гетероцепном сорбенте на основе поливинилпиридина (ПВБХ-ВП-16). Являясь сильноосновным анионообменником с высокой плотностью заряда и легкой доступностью сорбционных центров, данный сорбент отличается высокой эффективностью извлечения отрицательно заряженных комплексов.

Найдено, что максимальная степень сорбции аналитов достигается из слабокислых растворов (0,25–1 М по HCl). При такой кислотности в растворе находятся частично акватированные комплексы БМ, обладающие меньшим зарядом и способные более прочно связываться с ионогенными группами сорбента. Установлено, что количественное извлечение хлорокомплексов рутения и родия происходит при более высоких скоростях сорбции, чем для других аналитов.

Показано, что сорбционная емкость ПВБХ-ВП-16 различается для исследуемых аналитов. Подобраны оптимальные условия одновременной количественной сорбции БМ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 16-03-00428.