Селективность сорбции хлоридных комплексов золота (III) полиаминостиролом со степенью сульфоэтилирования 0.5 в статических условиях

Марчук А.А.1, Алифханова Л.М.к.1, Петрова Ю.С.1

1Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

e-mail: allexian4@gmail.com

Значение золота в настоящее время постоянно растет, поэтому к аналитическим методам, позволяющим с максимально возможной чувствительностью и точностью определять ионы золота, предъявляются повышенные требования. Достоинствами сорбционных методов являются высокая селективность и эффективность извлечения, простота выполнения, совместимость со многими методами последующего определения. Цель работы заключалась в изучении селективности сорбции хлоридных комплексов золота (III) сульфоэтилированным полиаминостиролом со степенью модифицирования равной 0.5 (СЭПАС 0.5) в статических условиях в присутствии ионов переходных металлов.

Синтез сорбентов описан в [1]. Изучение влияния кислотности среды проводили в статических условиях методом ограниченного объема с последующим определением ионов металлов до и после сорбции на атомно-абсорбционном спектрометре Solaar M6. Для установления требуемого значения рН от 0.5 до 5.0 прибавляли различные количества растворов хлороводородной кислоты и гидроксида калия. Содержание ионов металлов в исходных растворах составляло 1∙10-4 моль/дм3. Десорбция проводилась 1% раствором тиомочевины в 1М хлороводородной кислоте объемом 25.0 см3.

По полученным данным была получена зависимость сорбции хлоридных комплексов ионов золота (III) на СЭПАС 0.5 в присутствии ионов меди (II), кобальта (III), никеля (II), кадмия (II) и цинка (II) от кислотности среды.

В результате проведенных исследований установлено, что СЭПАС 0.5 селективно извлекает ионы золота (III) из растворов сложного состава в статических условиях в интервале pH 2-4. Сорбция сопутствующих ионов переходных и щелочноземельных металлов незначительна. Максимальное значение извлечения ионов золота (III) (98.4%) достигается при рН 3.0. Таким образом, сульфоэтилированный полиаминостирол со степенью модифицирования 0.5 является перспективным материалом для селективного извлечения ионов золота (III) из растворов сложного состава.

1. Петрова Ю.С., Алифханова Л.М.к., Неудачина Л.К. и др. Журнал прикладной химии. 2016, Т. 89. С. 1211-1216.

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Правительства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006