Физико-механические свойства фотостабилизированного ПБТ

Конгапшев А.А., Паштова Л.Р., Шустов Г.Б.

Кабардино-Балкарский государственный университет имени  Х.М. Бербекова, Институт химии и биологии, Нальчик, Россия

E-mail: asker.kongapshev.93@bk.ru

В последнее время наблюдается непрерывный рост объема производства полимерных материалов. Соответственно расширяются и области их применения. Один из наиболее существенных недостатков всех полимерных материалов является их низкая светостойкость. Эту проблему можно решить с помощью светостабилизации промышленно выпускаемых полимеров. Достигается это введением в полимер различных добавок многоцелевого характера [2,3,4]. Металлы, а также порошкообразные соли и оксиды металлов, очень хорошо отражают ультрафиолетовый свет. В то же время порошок металла в полимерной матрице может действовать как набор случайным образом расположенных зеркал, что приводит к многократному отражению света, проходящего через полимер. Очевидно, наблюдаемый эффект будет сильно зависит от концентрации порошка, размеров частиц и природы металла [1,5,6,7]. Исследовано влияние неорганических соединений (никель Ni, вольфрам W, медь Cu, кобальт Co, графит C, оксид вольфрама (VI) WO3) на фотостойкость полибутилентерефталата. Установлено, что введение их в полимер в количестве до 1,0 масс. % позволяет получить материалы сохраняющие исходные физико-химические свойства в течение 12-20 суток облучения.

Список литературы

- Hare Clive H. Photolitically induced degradation – effects of pigments. J. Prot. Coat. and Lining- 2000, vol. 17, № 4, с. 54-64.

- Tullo A.H. Plastics. Additives steady evolution.- Chem. And Eng. News. 2000, vol. 78, № 49, p. 21-31.

- Паштова Л.Р., Конгапщев А.А., Биногерова Ф.А., Маржохова Е.Б., Гадзаева Р.А. Фотостабилизация полибутилентерефталата с помощью порошкообразных солей и оксидов металлов // Известия КБГУ. Химия. 2017. Т. 7, № 1. С. 48–49.

- Конгапшев А.А., Биногерова Ф.А., Паштова Л.Р. Фотостабилизация ПБТФ с помощью  BaSO4, Cr2O3, WO3 // Материалы Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносо»:. Москва, 2017г // http://www.chem.msu.su