Модифицированные серебром марганец медь оксидные катализаторы на основе талюма для разложения озона в сухом и влажном газе

Сучков А.В.

Аспирант 2 г/о

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: alldoin123@gmail.com

Озон – современный экологически чистый окислитель, применяющийся в сфере очистки воды и воздуха. В виду активности и токсичности озона актуальна проблема разложения его остаточных количеств, а именно поиск более эффективных катализаторов деструкции.

В работе создан новый катализатор разложения озона на основе серебра, оксидов марганца, меди, и талюма, имеющий состав по массе: CaAl2O4 55%, Ag 1%, MnxOy 30%, CuO 14%. Измерена его активность в сухом и влажном озонированном воздухе при комнатной температуре. Определены структурные характеристики катализатора: удельная поверхность – 106 м2/г; объем пор – 0.31; диаметр пор находится в диапазоне 20-70 Å.

Активность катализатора в реакции разложения озона определяли по коэффициенту γ (гамма), значение которого может быть определено по формуле [1]:

,

где Со и С (мг/л) соответственно вх. и вых. концентрации озона в потоке,  - объемная скорость потока (см3/с),  – средняя тепловая скорость молекул озона (см/с), S – геометрическая площадь поверхности катализатора (см2). Коэффициент γ показывает отношение числа эффективных (завершающихся разложением) соударений молекул озона с поверхностью катализатора, к общему числу соударений.

Для катализатора получено значение γ в сухом газе 1.7*10-4 и 0,6*10-4 во влажном, что близко к показателям лучших промышленных катализаторов разложения озона.

Автором впервые получен катализатор разложения озона на основе талюма, содержащий серебро, оксиды марганца и меди, по характеристикам не уступающий промышленным катализаторам. Показана его эффективность во влажном газе.

Литература

[1]. Лунин В.В., Попович М.П., Ткаченко С.Н. Физическая химия озона. – М.: Изд-во МГУ. 1998. 480 с.