Эффективный способ синтеза 1,2,4,5-тетракис(бензимидазол-1-ил)бензола – нового электролюминесцентного материала для OLED

Гопанюк П.Д.
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова,

Россия, г. Ярославль

E-mail: polina-gopanyuk@mail.ru

Трис- и тетракис(гетарил)бензолы находят широкое применение при производстве OLED устройств, так как обладают активной фото- и электролюминесценцией [1-2].

С целью расширения структурного разнообразия данных материалов было проведено получение не описанного в литературе 1,2,4,5-тетракис(бензимидазол-1-ил)бензола. В качестве базовой структуры использовали 1,5-дихлор-2,4-динитробензол, в котором, как было установлено ними ранее, возможно замещения всех функциональных групп в ходе реакции SNAr при взаимодействии с PhSH. Данный факт объясняется тем, что тиофенильный радикал активирует процесс замещения NO2-группы [3]. Бензимидазольные фрагменты в молекуле нитроарена обладают схожим действием [4]. Реакцию проводили при 140ºС в ДМФА в присутствии K2CO3. Было проведено исследование по влиянию температуры и времени реакции на протекание реакции SNAr. Оказалось, что синтез 1,2,4,5-тетракис(бензимидазол-1-ил)бензола проходил при более низкой температуре (110ºС), чем при реакции с тиофенолом (140ºС). Выход продукта составил 94%.

Схема 1. Синтез 1,2,4,5-тетракис(бензимидазол-1-ил)бензола

В дальнейшем планируется изучение люминесцентных свойств нового тетракис(гетарил)бензола и получение на его основе новых OLED с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Список литературы:

[1] Biju S., Xu L.J., Sun C.Z., Chen Z.N. J. Mater. Chem. С, 2015. V.3 (22). P. 5775-5782.

[2] Kumar S., An C.C., Sahoo S., J. Mater. Chem. С. 2017. V.5 (38). P. 2048-2952

[3] Beck J.R,  Yahner J.A. J. Org. Chem. 1978. V.43 (10). P. 9854-9864.

[4] Fekner T., Gallucci J., Chan M.K. Org. Lett. 2003.  V.5 (25). P. 4795-4798.