Синтез и свойства наноструктуированных олигофенотиазина и фениламинофенотиазина

Хадиева А.И., Горбачук B.В., Белякова С.В., Стойков И.И.

аспирант

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", 420008, Россия, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18

E-mail: ASam612@hotmail.com

В настоящее время особый интерес представляют фотоактивные и электрохимически активные органические материалы на основе ароматических олигомеров и полимеров. По эффективности и стабильности они зачастую уступают неорганическим аналогам, однако благодаря лёгкости формирования тонкослойных структур, синтетической доступности и безопасности для окружающей среды такие материалы являются особо востребованными в производстве солнечных батарей нового поколения, аккумуляторах, OLED и PLED устройствах, электрохимических сенсоров.

Окислительная полимеризация является доступным и легко масштабируемым методом получения олиго- и полиароматических структур. Данный подход уже успешно применяется для синтеза полианилина, полимеров на основе производных тиофена. Более того, с помощью подбора условий реакции можно влиять на структуру полученных олигомеров на наноуровне, тем самым создав комбинированный материал, сочетающий в себе преимущества органических проводников с практически полезными свойствами наноструктурированных систем.

Нанопреципитацией синтезированных олигомеров в смеси ацетон-вода получены наночастицы, размеры и морфология которых были охарактеризованы методами динамического светорассеяния и сканирующей электронной микроскопией. Люминесцентные свойства выделенных наночастиц были оценены методом флуоресцентной микроскопии, а электрохимические свойства были изучены методом циклической вольтамперометрии. На основе пленок синтезированных наночастиц были разработаны новые электрохимические сенсоры, позволяющие детектировать ионы железа, гидрохинона, аскорбиновой кислоты.

Работа выполнена в соответствии с Российской правительственной программой повышения конкурентоспособности Казанского федерального университета.