Влияние концентрации H2O2 в методе металл-стимулированного химического травления на структурные и оптические свойства пористых нанонитей кремния

Моисеев Д. В.1, Божьев И.В.2, Гончар К.А.3, Осминкина Л.А.4

1студент, 2 аспирант, 3м.н.с. ,4с.н.с.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: daniilmoiseev0@gmail.com, osminkina@physics.msu.ru

Преимущество использования кремниевых нанонитей в сенсорике, фотовольтаике, фотонике, микро- и оптоэлектронике связано с их уникальными свойствами, такими как фотолюминесценция (ФЛ) в видимой области спектра, крайне низкое полное отражение ( 10%), усиление комбинационного рассеяния света и др.

В работе получены образцы в виде массивов пористых нанонитей кремния (КНН) методом металл- стимулированного химического травления (МСХТ) сильно легированных пластин монокристаллического кремния (c-Si). В представленном методе на первом этапе пластины c-Si покрываются наночастицами серебра, и на втором этапе процесс травления производился в растворах плавиковой кислоты и перекиси водорода (H2O2).

Подробно изучено влияние концентрации H2O2 на структурные и оптические свойства КНН. Измерены скорость роста образцов, их полное отражение в средней ИК-области спектра, фотолюминесценция и ее квантовый выход. Согласно данным сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) показано, что массивы КНН обладают двумя типами пористости, и скорость роста различных пористых слоев зависит от концентрации H2O2. Фотолюминесценция образцов наблюдается в спектральном диапазоне 500-1100 нм и объясняется излучательной рекомбинацией экситонов в малых нанокристаллах кремния на поверхности и в объеме КНН (см. рис. 1). Квантовый выход ФЛ составил 3%.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-12-01386.

| (а) | (б) |
| --- | --- |
| (в) | Рис.1 Микрофотография СЭМ пористых КНН, полученных МСХТ при использовании 5% Н2О2 (а) и 30% Н2О2 (б). Спектры фотолюминесценции образцов, полученных при различных концентрациях H2O2 (в). |

sonodynamic therapy”. Nanoscale Research Letters 2014, 9:463