Синтез и исследование структуры и свойств полимеров на основе фуллерена C60.

Габдуллин Р. Р.

Студент, 2 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E–mail: pt.os.ir@gmail.com

Один из интересных свойств фуллерена является способность образовывать полимеры разного пространственного и химического строения [1-3]. Наименее исследованная полимеризация фуллерена при совместном осаждении из молекулярного и ионного пучка происходит одновременно с ростом пленки на подложке. В зависимости от энергии ионов и соотношении ионов и молекул, достигающих подложки, происходит формирование различных типов структур, в том числе композитного состава, состоящих из твердой матрицы, насыщенной неповрежденными молекулами C60 с ковалентными связями. В работах [3, 4] показаны уникальные механические свойства подобных полимеров («самозалечивание» уколов наноиндентера и динамическая твердость).

***

Целями нашего исследования являлись определение температурных границ синтеза полимерных композитов на основе C60, а также определение зависимости структуры и свойств композита от соотношения ионной и нейтральной компоненты в пучке, из которого формируется покрытие. Для этого была модернизована вакуумная установка, в которой для регистрации нейтрального потока молекул были установлены кварцевые микровесы. Ионная компонента, которая генерировалась ионным источником с седловидным электрическим полем, после фокусировки электростатическими линзами проходила через энерго-масс-сепаратор, собранный на постоянных магнитах, и фиксировалась по ионному току на подложку. В энерго-масс-сепараторе из пучка извлекались ионы малых масс и энергий, а также двух и трехзарядные ионы C60. На подложку приходили только однозарядные ионы С60 с энергией, определяемой потенциалом анода ионного источника.

В данной работе мы произвели калибровку кварцевых микровесов при осаждении молекулярного потока, измеряя толщину покрытия с помощью атомно-силового микроскопа, исследовали полученные покрытия методами электронной микроскопии и комбинационного рассеяния.

Литература

- K. P. Meletova, G. A. Kourouklis Pressure and Temperature Induced Transformations in Crystalline Polymers of C60 // Journal of Experimental and Theoretical Physics. 2011. №4.

- Jorge Laranjeira, Leonel Marquesa, Nuno M. Fortunatoa, Manuel MelleFranco, Karol Strutyński, Manuel Barroso Three-dimensional C60 Polymers with Ordered Binary-Alloy-Type Structures // Carbon. 2018.

- Пуха Владимир Егорович СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, СВОЙСТВА ПЛЕНОК, ОСАЖДЕННЫХ ИЗ ИОННЫХ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОТОКОВ C60 .: дис. ... д-р. физ.-мат. наук: 01.04.07 . Харьков, 2014.

- Penkov O. V. et al. Self-healing phenomenon and dynamic hardness of C60-based nanocomposite coatings //Nano letters. – 2014. – Т. 14. – №. 5. – С. 2536-2540.