Исследование особенностей электрохимического синтеза пленок CZTSe из этиленгликолевых растворов

Коковина Т.С.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E–mail: kota6711@yandex.ru

| Кестериты Cu2ZnSnS/Se4 (CZTS/Se) являются перспективными материалами для солнечных батарей. Наиболее универсальный способ получения тонких слоев - электрохимическое осаждение. Таблица 1. Рассчитанный размер частиц, сопротивление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, ˚С | Е, мВ | 2θ, ˚ | d, нм | R, Ом |
| 50 | -350 | 45,22 | 68 | 115 |
|  | -50 | 27,30 | 108 | 31 |
| 75 | -600 | 45,22 | 68 | 29 |
|  | -2000 | 45,22 | 58 | 2715 |
|  | -2300 | 27,15 | 66 | 2626 |
| 100 | -2000 | 45,22 | 30 | 2505 |
|  | -2300 | 45,22 | 50 | 2869 |
| 125 | -1600 | 45,22 | 28 | 169 |
|  | -1800 | 45,22 | 38 | 3110 |
|  | -2100 | 66,75 | 26 | 850 |

В данной работе исследованы особенности электрохимического осаждения пленок CZTSe из этиленгликолевых растворов в диапазоне температур T=50÷125 C.

Электролит содержал 3мМ CuCl2, 70 мМ ZnCl2, 3 мМ H2SeO3, 20 мМ SnCl4 [1]. В термостатированную ячейку помещалось 50 мл раствора, далее осаждение велось в потенциостатическом режиме. Потенциалы определялись методом циклической вольтамперометрии (Elins P8-nano) Методом РФА (Cu-K, АДП-2-01) было установлено, что в полученных пленках помимо CZTSe присутствуют примесные фазы, число которых с ростом температуры снижается. В таблице 1 представлены рассчитанные по формуле Шерера оценочные размеры частиц в пленках, откуда видно, что с ростом температуры синтеза размеры кристаллитов уменьшаются. По-видимому, это связано с уменьшением сопротивления электролита при повышении температуры и увеличением скорости формирования зерен CZTSe. С помощью метода фотоэлектрохимических ячеек (PEC) [2,3] было установлено, что полученные пленки имеют p-тип темновой проводимости образцов. При этом  с ростом температуры синтеза сопротивление пленок растет, что может быть обусловлено уменьшением размера частиц при возрастании температуры и, как следствие, увеличением числа межзеренных границ.

Работа выполнена в рамках госзадания № 0089-2019-0003.

Литература

- Mingming Meng, Lei Wan, Peng Zou, at all, Applied Surface Science, 613, 273 (2013)

- J. Paier, R. Asahi, A. Nagoya et. al., J. Physical Review 79, 1-8, 115-126 (2009)

- S. Chen, X. Gong, S.-H. Wei et. al., J. Applied Physics Letters 94, 4, 1-3 (2009)