Фазовый состав материалов на основе антимонида цинка, полученных методом прямого сплавления компонентов

Михайлова А.А.

Студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

E-mail: aluona_mikhailova_style@mail.ru

Получение экологически чистой энергии – цель современной цивилизации. Безопасным и надежным источником этой энергии могут быть термоэлектрические материалы, работающие на основе эффекта Пельтье и Зеебка. Добротность – характеристика любого термоэлектрического материала, которая в свою очередь зависит обратно пропорционально от теплопроводности.

Одним из самых перспективных в области средних температур (от комнатной до 350°С) термоэлектрическим материалом р-типа является β-фаза антимонида цинка [1,2]. Однако, он демонстрирует плохую термостабильность (разложение до нежелательных фаз, при термоциклировании), а образцы, богатые цинком, оказались более стабильными.

В данной работе было взято 5 образцов (Zn4Sb3, Zn4,05Sb3, Zn4.10Sb3 Zn4.15Sb3, Zn4.2Sb3) без и с различным весовым процентом избыточного цинка, полученных методом прямого сплавления компонентов. Цель данной научной работы является - проведение корреляции между значением добротности и количеством добавочного цинка, освоение методики рентгенодифрактометрического фазового анализа.

Результаты показывают, что каждый образец содержит две фазы: чистый Zn и Zn4Sb3. Повышение содержания цинка в элементарной ячейке способствует увеличению показателя добротности. Однако тенденция не прослеживается, а именно не удалось добиться прямой зависимости добротности от количества добавочного цинка, так как полученные данные имеют случайный характер.

В дальнейшей работе методом SPS спекания порошков будут изменены структуры имеющихся 5 образцов и изучены методом порошковой рентгеновской дифракции их фазовый состав. Будут проанализированы тенденции изменения пиков и их количественные характеристики.

Список использованных источников

- T. Caillat, J.P. Fleurial, and A. Borshchevsky, J. Phys. Chem. Solids 58, 1119 (1997).

- E.S. Toberer, P. Raewel, S. Gariel, J. Tafto, and G.J. Snyder, J. Mater. Chem. 20, 9877 (2010).