Синтез композитных частиц SiO2/Au и фотонных кристаллов на их основе

Ашуров М.С.

Аспирант

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Факультет наук о материалах, г. Москва, Россия

E-mail: ashurov@inorg.chem.msu.ru

В последние годы большое значение приобретают гибридные наноструктуры типа сферических микрочастиц ядро-оболочка, которые могут быть разработаны и синтезированы в соответствие с потребностями их применения. Поскольку свойства наноструктур зависят от их размера и формы, то для их синтеза необходимо использовать эффектные стратегии [1]. Гибридные микрочастицы имеют широкий спектр применения: фотокатализаторы, сепарационная диагностика, микро-суперконденсаторы и солнечные элементы. Также недавно было продемонстрировано новое применение композитных микрочастиц SiO2/Ag для получения фотонных кристаллов на их основе [2, 3]. Такие фотонокристаллические подложки могут быть перспективными для усиления комбинационного рассеяния света. Авторы отмечают, что самоорганизация микрочастиц в плотноупакованную структуру фотонных кристаллов оказывает большое влияние на величину сигнала комбинационного рассеяния от изучаемого аналита.

В данной работе мы синтезировали композитные микрочастицы типа ядро-оболочка SiO2/Au и получили из них пленки фотонных кристаллов опалового типа. Сферические микрочастицы SiO2 синтезировали по методике, описанной в работе [4]. Далее была проведена модификация полученных микрочастиц с помощью функциональной группыNH2 (APTES). Данные ИК-спектроскопии подтверждают наличие амино-группы на поверхности частиц SiO2. Далее добавление коллоидного раствора золота привело к прикреплению наночастиц золота к поверхности модифицированных микрочастиц. Данные РФА показывают наличие рефлексов металлического золота на поверхности диоксида кремния. Спектр поглощения коллоидного раствора SiO2 до и после покрытия золотом показывает появление пика в области 550 нм, который связан с плазмонным резонансом металлических наночастиц на поверхности кремнезема. Также данные ТА и ДТА показывают выделение H2O, CO2 и N2 при сгорании композитных микрочастиц на воздухе. Из полученных композитных микрочастиц SiO2/Au методом вертикального осаждения были изготовлены пленки фотонных кристаллов опалового типа на стеклянных подложках. Данные образцы планируется использовать для изучения влияния фотонной запрещённой зоны на величину гигантского комбинационного рассеяния (ГКР).

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19-33-90266).

Список литературы

[1] S. Kalele, R. Dey, N. Hebalkar, J. Urban, Pramana-J. Phys., 2005, 65: 787

[2] B. Jiajie, F. Genrui, W. Suli, S. Xin, X. Hongbo, Chemistry Open, 2017, 6: 637

[3] M.S. Ashurov, E.A. Eremina, B.A. Abdusatorov, S.O. Klimonsky, J. Phys.: Conf. Ser., 2019, 1410: 012165

[4] С. О. Климонский, Т. Бахия, А. В. Кнотько, А. В. Лукашин, Доклады АН, 2014, 457, № 1: 50