Высокопреломляющие стекла в системе La2O3–Nb2O5–B2O3

Романов Н.А., Алексеев Р.О.

Студент

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E-mail: potup87@yandex.ru

Разработка новых высокопреломляющих стекол является актуальным направлением исследований в области оптического материаловедения. Современная научная и патентная литература показывает, что в целях получения оптических стекол с уникальным сочетанием оптических характеристик в состав стекла необходимо вводить максимально возможное количество нестеклообразующих оксидов. Такие составы имеют высокую склонность к кристаллизации и ликвации, что обуславливает поиск подходящих стекольных матриц и оптимальных соотношений компонентов в них.

В работе представлены высокопреломляющие стекла системы La2O3–Nb2O5–B2O3 с высокими концентрациями нестеклообразующих оксидов. Определенная нами область стеклообразования имеет следующие границы содержания компонентов в мол.%: (20–30) La2O3, (0–32,5) Nb2O5, (47,5–78) B2O3. Значительную область в системе занимает область стабильной ликвации. Данное явление согласуется с результатами, исследований лантаноборатных стекол [1–3].

Изменения показателя преломления в зависимости от состава носят неравномерный характер, что, вероятно, связано со структурными изменениями, происходящими в стекле при определенных соотношениях компонентов. Предполагается, что ниобий при содержании Nb2O5 свыше 15 мол.% встраивается в тетраэдрический борокислородный каркас в виде пар искаженных октаэдров NbO6. Увеличение содержания оксида лантана более 20 мол.% приводит к разрыву связей между октаэдрами NbO6.

Изменяя соотношения компонентов можно проводить синтез стекол с различными значениями показателя преломления и плотности в широких пределах. Показатель преломления nd стекол увеличивается от минимального значения 1,69 в двухкомпонентной лантаноборатной системе до максимального 1,99, характерного для стекла, содержащего 32,5 мол.% Nb2O5. Значения плотности находятся в пределах 4,10–4,61 г/см3. Стекла обладают высоким коэффициентом пропускания в видимой и ближней ИК области.

Достигнутые характеристики указывают на перспективность данных стекол в оптических системах с лимитированной массой: в аппаратах дистанционного зондирования земли, устройствах «чтения-записи», широкоугольных фото-кино объективах и др.

Список литературы

- Chakraborty I. N. et al. Structure‐property relations in lanthanide borate glasses//Journal of the American Ceramic Society. – 1985.–Т. 68.–№. 7.–С. 368-371.

- De Araujo A.C.V. et al. Luminescence and properties of La2O3–B2O3–M2O5: Ln (M= Nb (V) or Ta (V)) and La2O3–B2O3–M2O5–PbO/Bi2O3 glasses // Journal of alloys and compounds. 1998. Vol. 275. С. 738–741.

- J. Stebbins J. F. Cation field strength effects on boron coordination in binary borate glasses //Journal of the American Ceramic Society. – 2014. – Т. 97. – №. 9. – С. 2794-2801.