Макромолекулярные клик-реакции для дизайна микроструктур на основе наночастиц, стабилизированных блок-сополимерами

Неумолотов Н.К.1, Ябланович А.Д.2

Аспирант, 1 года

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: neumolotovn@gmail.com

Последние годы активно расширяются области применения гибридных наноструктур на основе неорганических наночастиц (НЧ) и полимеров. Это происходит благодаря активным поискам и разработке новых методов стабилизации НЧ, позволяющих включать в полимерную матрицу разные по химической природе НЧ, не агрегирующие друг с другом. В результате полученный композит приобретает механические свойства полимерной матрицы и функциональные свойства наночастиц. Традиционно в качестве стабилизаторов в подобных системах используют полимеры с функциональными боковыми группами и реже с концевыми группами.

В нашей работе предлагается новый подход к созданию нанокомпозитов – формирование ансамблей гибридных частиц из предварительно полученных “заготовок” – НЧ, стабилизированных блок-сополимерами, в которых один из блоков содержит функциональные группы, способные к связыванию с НЧ, а второй блок – концевую группу, способную к клик-реакции с подходящей группой другого блок-сополимера, стабилизирующего другую НЧ той же или иной химической природы. Такой подход дает возможность заметно расширить возможности макромолекулярного дизайна в создании гибридных наноструктурированных композитов.

Для реализации данного подхода были использованы синтезированные нами НЧ золота и блок-сополимеры на основе стирола и 4-винилпиридина. Ди - триблок-сополимеры АВ и АВА (А – поли(4-винилпиридин) и В – полистирол) получали полимеризацией с обратимой передачей цепи (ОПЦ) с использованием моно- и бифункциональных ОПЦ-агентов, содержащих и не содержащих алкинильную и азидную концевые группы. Степень полимеризации полистирольного блока составляет ~ 50 – 100 звеньев, а блока поли(4-винилпиридина) – 30–150 звеньев.

Наночастицы золота синтезированы с использованием метода Саундерса восстановлением раствора HAuCl4 боргидридом натрия в присутствии синтезированных блок-сополимеров. Показано, что блок-сополимеры эффективно стабилизируют НЧ золота и не ухудшают их оптические свойства.

Изучены методы модификации концевых дитиокарбонильных групп в исследуемых полимерах (термолиз, аминолиз, радикальное замещение). Осуществлен поиск оптимальных условий для клик-реакций (природа катализатора, растворителя, температура и время реакции, а также концентрация полимеров).

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-03-00900 А).