Полиимиды для газоразделительных мембран на основе диэтилтолуилендиамина: синтез и свойства

Орлова А.М.1, Чирков С.В.2

Младший научный сотрудник

1Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: orlova_am@ispm.ru

Жесткие полимеры с высокой микропористостью в последние годы привлекают большое внимание в области газоразделительных мембран из-за их сверхвысокой газопроницаемости и превосходной технологичности, особенно по сравнению с неорганическими микропористыми материалами [1].

Ароматические полиимиды (ПИ) широко применяются в качестве материалов для газоразделительных мембран. Мембраны на основе ПИ характеризуются высоким уровнем селективности (α = 100-1000), но довольно низкой проницаемостью <10. Одним из способов получения высокопроницаемых ПИ является использование «жестких» и кардовых мономеров, а также стерически затрудненных мономеров с объемными заместителями, введение которых приводит к образованию ПИ с «внутренней микропористостью» из-за жестких изломов цепи, ослабления межцепных взаимодействий и увеличения свободного объема.

В настоящей работе синтезирована серия ПИ на основе диэтилтолуилендиамина (ДЭТДА) с участием различных ароматических диангидридов тетракарбоновых кислот методом высокотемпературной поликонденсации в расплаве бензойной кислоты [2]. Структура полученных полимеров подтверждена методами ИК- и 1Н ЯМР-спектроскопии. Синтезированные полимеры обладают пленкообразующей способностью, растворимы в органических растворителях и сохраняют термическую стабильность до 500°C. Данные по газопроницаемости продемонстрировали перспективность серии ПИ с ДЭТДА для целей газоразделения. Наилучшие показатели продемонстрировали ПИ на основе диангидридов 6F и ДФТК для пары газов CO2/ N2 [3].

Рисунок 1. Схема синтеза ПИ на основе диамина ДЭТДА.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-03-00820) и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Литература

1. Weidman J. R. et al. Triptycene-based copolyimides with tailored backbone rigidity for enhanced gas transport //Polymer. – 2017. – V. 126. – Р. 314-323.

2. Kuznetsov A.A. One-pot polyimide synthesis in carboxylic acid medium // High Perform Polym. – 2000. – V. 12. – №. 3. – P. 445-460.

3. Kuznetsov A. A. et al. Polyimides Based on the Diethyltoluenediamine Isomer Mixture: Synthesis and Gas Transport Properties //Membranes and Membrane Technologies. – 2019. – V. 1. – №. 5. – P. 316-322.