Поиск каталитических систем восстановление полиакрилонитрила

Казанцев Д.А.1, Пестов А.В.2

Студент, 3 курс бакалавриата

1Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Департамент фундаментальной и прикладной химии,

Институт Естественных Наук и Математики

Екатеринбург, Россия

2 Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН,

Екатеринбург, Россия

E–mail: daniil_kazantsev@mail.ru

Полиамины  полимеры, содержащие в своем составе первичные, вторичные, третичные аминогруппы или четвертичные аммонийные группы [1]. В настоящее время полиамины находят применение во многих областях человеческой деятельности. Они могут служить в качестве флокулянтов, стабилизаторов коллоидных систем, ионитов. В медицине полиамины используются для приготовления искусственных вакцин, в биохимическом анализе при диагностике рака.

Методы синтеза полиаминов не имеют значительных отличий от процессов, используемых для получения других полимеров. Все возможные пути синтеза полиаминов можно разделить на 2 группы: синтез подходящих мономеров и их полимеризация, функционализация полимера аминогруппами путем полимераналогичных превращений.

Цель настоящей работы заключалась в поиске и оптимизации эффективных условий для проведения восстановления полиакрилонитрила до полиаллиламина.

Первоначально использовали общеизвестные восстановители: алюмогидрид лития и боргидрид натрия. Восстановление проводили в разных растворителях (метанол, тетрагидрофуран, эфир, ДМФА) в присутствии хлоридов 3d-металлов: Ni, Fe, Co, Cu, Zn.  При восстановлении полиакрилонитрила боргидридом натрия в метаноле, в присутствии каталитических количеств хлорида кобальта удалось достичь степени восстановления 10%. Также в качестве восстановителя был использован боран, полученный in situ в реакционной массе при взаимодействии боргидрида натрия с йодом. Использование данного метода восстановления не привело к желаемому результату.

Наилучших результатов удалось достичь при восстановлении полиакрилонитрила, растворенного в ДМФА, молекулярным водородом, в присутствии каталитических количеств хлорида никеля. Как следует из данных элементного анализ, степень восстановления полимера составила 25%.

Таким образом, наиболее перспективным направлением развития данной работы является оптимизация условий восстановления полиакрилонитрила молекулярным водородом в обнаруженной эффективной каталитической системе.

Литература

1. Бектуров E. А., Кудайбергенов С., Хамзамулнна P. Э., Катионные полимеры, А.-А., 1986