Влияние величины рН на коллоидно-химические свойства молибден-вольфрамовых синей различного состава

Полубояринова К.К.

Аспирант, 1 год обучения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева», факультет естественных наук, Москва, Российская Федерация

E–mail: amalieleon@gmail.com

Молибденовые и вольфрамовые сини – это кислородсодержащие соединения соответствующих металлов с переменной степенью окисления от +5 до +6. Как правило, они представляют собой высокодисперсные гетерогенные системы, которые образуются в кислой среде при воздействии восстановителя на соли и высшие оксиды молибдена и вольфрама.

Эти соединения используются в синтезе красителей, а также в аналитической химии. Благодаря высокой дисперсности, молибденовые и вольфрамовые сини являются перспективными прекурсорами для синтеза соответствующих карбидов и нитридов. Карбиды молибдена и вольфрама изоэлектронны платиновым металлам и проявляют каталитическую активность в тех же реакциях. При этом они имеют более высокую химическую и механическую стойкость, а также термическую устойчивость, что делает их подходящими, например, для высокотемпературных реакций. Кроме того, было обнаружено, что соединения молибдена и вольфрама способны образовывать твёрдые растворы замещения, в которых они проявляют большую устойчивость и каталитическую активность. Поэтому синтез молибден-вольфрамовых синей и изучение их коллоидно-химических свойств является актуальной задачей.

Целью данной работы являлось изучение влияния величины рН на коллоидно-химические свойства молибден-вольфрамовых синей различного состава. В качестве источника молибдена и вольфрама выступали смешанные растворы паравольфрамата ((NH4)10W12O41∙4H2O)  и гептамолибдата ((NH4)6Mo7O24∙2H2O) аммония. Соотношения [Mo]/[W] в растворах были следующими: 100/0, 95/5, 90/10, 80/20, 50/50. В качестве восстановителя выступала аскорбиновая кислота, соотношение [Me]/[R] 1/1 (где Me – суммарное содержание молибдена и вольфрама в образце в моль, R – количество восстановителя в моль), в качестве регулятора рН выступала соляная кислота. Для каждого соотношения [Mo]/[W] были синтезированы образцы с рН= 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0.

Размеры частиц синтезированных образцов были охарактеризованы с помощью фотон-корреляционной спектроскопии, средний размер частиц составляет 2 нм. С 1 по 23 день после синтеза велось наблюдение за оптическими спектрами дисперсных систем. По положению максимума оптической плотности частицы молибден-вольфрамовых синей отличаются от молибденовых синей, что свидетельствует о возможном включении вольфрама в кластеры. Были определены значения ζ-потенциалов частиц молибденовых и молибден-вольфрамовых синей с соотношениями 95/5, 90/10, 80/20 и 50/50. Установлено, что в области агрегативной устойчивости частицы заряжены отрицательно, а максимальное по модулю значение ζ-потенциала лежит в области рН=2-3. В интервале рН 1,5-2,5 синтезированные молибден-вольфрамовые сини сохраняют агрегативную и седиментационную устойчивость более 3 месяцев.