Влияние состава оксидных слоев, полученных методом плазменно-электролитического оксидирования, на механизм пероксидного окисления сероорганических соединений

Брыжин А. А.1, Делибалт А. Ю.2

Аспирант1, Студент2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E–mail: alexandrbr93@gmail.com

Одна из ключевых задач гетерогенного катализа состоит в направленном формировании активных композиций на поверхности твердых носителей различной природы. Среди многих подходов к синтезу моно- и биметаллических поверхностных структур важное место занимает метод плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), позволяющий получать оксидные слои заданного состава в условиях реализации электрических искровых и микродуговых разрядов на поверхности металлов и сплавов. В целях повышения их активности и стабильности в каталитических процессах применяется дополнительная обработка поверхности цвиттер-ионной жидкостью (ЦИЖ), роль которой заключается в стабилизации металлсодержащих частиц различной природы, селективной сорбции полярных субстратов и продуктов реакций, а также регулировании кислотности поверхности [1].

В настоящей работе предложенный комплексный подход применен для синтеза катализаторов на основе моно и биметаллических оксидных слоев Ce, Zr, Ce+Zr, W, W+Zn на поверхности титана, сформированных методом плазменно-электролитического оксидирования, для пероксидного окисления тиофена, тиоанизола и дибензотиофена, а также десульфуризации дизельного топлива. Установлен синергизм биметаллических оксидных композиций в модельных процессах (увеличение конверсии на 15-25 %). Методом радикального ингибирования показано различие в механизме каталитического действия оксидов разного состава: при использовании изопропанола в качестве акцептора ОН·, а бензохинона – в качестве акцептора О2·в реакциях с катализатором Ce+Zr, результаты экспериментов указывали на протекание реакции с участием супероксид-ионов, т.е. на радикальную природу процесса. Напротив, ингибиторы не оказывали влияния на конверсию тиофена и тиоанизола с катализатором W+Zn, что свидетельствует в пользу механизма нуклеофильного замещения. Различие в механизмах катализа приводит к изменению в ряду активности субстратов – в отличие от W+Zn, Ce+Zr катализатор неактивен в отношении дибензотиофена [1, 2]. Несмотря на указанные отличия, обработка поверхности образцов ЦИЖ (4-(3’-этилимидазолий)-бутансульфонатом) в обоих случаях способствует повышению конверсии сероорганических соединений и стабильности катализаторов, что особенно важно в случае тиофена, при окислении которого образуется серная кислота и происходит травление поверхности образцов. Использование катализаторов ПЭО в сочетании с ЦИЖ в окислительной десульфуризации позволило получать дизельное топливо с содержанием серы менее 10 ppm.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-33-90024).

1. I.G. Tarkhanova, A.A. Bryzhin, M.G. Gantman, T.P. Yarovaya, I.V. Lukiyanchuk, P.M. Nedozorov, V.S. Rudnev. Surface & Coatings Technology 362 (2019) 132–140.

2. А.А. Брыжин, В.С. Руднев, И.В. Лукиянчук, М.С. Васильева, И.Г. Тарханова. Кинетика и катализ. 61 (2020) 262-270.