Катализаторы на основе диспергированных фосфидов никеля для гидродеоксигенации сырья на основе биомассы

Голубева М.А.

Соискатель 3 года, младший научный сотрудник

Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН,

Москва, Россия

E–mail: mary.pk@mail.ru

В настоящее время эффективная переработка биомассы в химические вещества и топлива является актуальной задачей. Во всем мире ежегодно образуется около 200 миллиардов тонн биомассы [1]. Для гидродеоксигенации сырья на основе биомассы используют различные типы катализаторов. Интересным, но пока что недостаточно изученным классом катализаторов гидропроцессов являются фосфиды переходных металлов [2]. Настоящая работа посвящена гидродеоксигенации кислородсодержащих соединений в присутствии диспергированного фосфида никеля, сформированного in situ в реакционной среде из водо- и маслорастворимых прекурсоров.

Полученные фосфиды были охарактеризованы рядом физико-химических методов. Согласно методу рентгенофазового анализа, в полярных средах из водорастворимых прекурсоров образовывался фосфид никеля состава Ni12P5, а в неполярных – Ni2P. В качестве субстратов для гидродеоксигенации были выбраны соединения, образующиеся в ходе переработки биомассы. Гваякол и фурфурол являются компонентами бионефти, получаемой из биомассы методом быстрого пиролиза. Левулиновая кислота образуется при кислотно-катализируемой переработке биомассы. Триглицериды стеариновой и пальмитиновой кислот являются компонентами растительных масел. Состав продуктов реакции был установлен методами газовой хроматографии с пламенно-ионизационным и масс-спектрометрическим детекторами. Основные продукты реакции представлены в табл. 1.

Таблица 1. Основные продукты гидродеоксигенации кислородсодержащих субстратов в присутствии in situ сформированного фосфида никеля

| Субстрат | Растворитель | Основные продукты |
| --- | --- | --- |
| гваякол | толуол | циклогексан, циклогексен |
|  | этанол | циклогексанол, метилциклогексанол, фенол |
| фурфурол | толуол | метилфуран, фуран |
|  | этанол | этиллевулинат, метилТГФ, метилфуран |
| левулиновая кислота | толуол | γ-валеролактон, валерьяновая кислота |
|  | этанол | этиллевулинат, γ-валеролактон, этилвалерат |
| стеариновая кислота (C18:0) | бензол | гептадекан, октадекан, октадеканол |
| пальмитиновая кислота (C16:0) | бензол | пентадекан, гексадекан, гексадеканол |

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-03-01186.

Литература

1. Shekhar C., Future fuel: could biomass be the new petroleum? // Chemistry & biology, 2011, № 18, p. 1199-1200.

2. Oyama S.T., Gott T., Zhao H., Lee Y.-K., Transition metal phosphide hydroprocessing catalysts: A review // Catalysis Today, 2009, № 143, p.94-107.