Микромезопористые Pt-содержащие катализаторы для гидроизомеризации ксилолов

Демихова Н.Р., Артемова М.И., Глотов А.П., Винокуров В.А., Иванов Е.В.

Аспирант, 2 курс

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия
E-mail: natashademihova@gmail.com

Гидроизомеризация ароматической фракции C-8 является одним из наиболее эффективных способов получения п-ксилола (ПК), который, в свою очередь, является сырьем для производства терефталевой кислоты. Газовая изомеризация протекает по двум основным механизмам реакции: межмолекулярном  и внутримолекулярном [1]. ZSM-5 существенно способствуют межмолекулярному механизму, подавляющему внутримолекулярный путь из-за стерического препятствия переходного состояния в небольших порах цеолита. Следовательно, чтобы облегчить как меж-, так и внутримолекулярные пути, микромезопористые материалы с бимодальным распределением пор можно использовать в качестве носителей катализаторов изомеризации. В этой работе были синтезированы и исследованы новые функциональные материалы на основе микропористого цеолита ZSM-5 в сочетании с мезопористыми алюмосиликатами ZSM-12 и MCM-41 в качестве компонентов катализатора процесса изомеризации.

На основе полученных материалов были изготовлены экструдаты диаметром 1 мм и длиной 2–5 мм с использованием бемита в качестве связующего (40% мас.). Нанесение платины осуществляли методом пропитки носителя раствором соли металла по влагоемкости (содержание Pt 0,5 %масс.), в качестве источника платины использовали гексахлороплатиновую кислоту. На всех этапах синтеза образцы функциональных материалов, носителей и катализаторов на их основе были охарактеризованы физико-химическими методами анализа: просвечивающей электронной микроскопии, растровой электронной микроскопии  низкотемпературной адсорбции/десорбции азота, термопрограмируемой десорбции аммиака, энергодисперсной ренгенофлуоресцентной спектроскопии.

Активность и селективность синтезированных катализаторов исследовали при гидроизомеризации фракции риформинга на лабораторной установке проточного типа с неподвижным слоем и сравнивали с данными полученными на промышленном катализаторе (Н2:сырья = 5, ОСПС = 1-6 ч – 1, объем катализатора 5 мл, P(H2) = 1,0 МПа и T = 350–400 °C. Жидкие и газообразные продукты анализировали методом газовой хроматографии. Синтезированные катализаторы обеспечивают лучшую конверсию сырья по сравнению с промышленным катализатором. Было доказано, что размер пор влияет на механизм реакции, и мезопоры обеспечивают более полное превращение EB. По сравнению с коммерческим катализатором увеличение конверсии ЭБ достигло 4% на Pt/(ZSM-12/ZSM-5) и 40% на Pt/(MCM-41/ZSM-5). Хотя на катализаторе основанном на  МСМ-41/ZSM-5 конверсия субстратов значительно увеличилась, деалкилирование также происходило при более высоких температурах, приводя к образованию нежелательных толуола и бензола. Однако катализатор на основе ZSM-12/ZSM-5 уменьшил количество продуктов деалкилирования и продемонстрировал высокую селективность по отношению к ПК, которая на 12% выше, чем у промышленного катализатора.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-19-00711).

Литература

1. Toch, K., et al., A Single-Event Micro Kinetic model for "ethylbenzene dealkylation/xylene isomerization" on Pt/H-ZSM-5 zeolite catalyst. Applied Catalysis A-General, 2012. 425: p. 130-144.