Палладиевые катализаторы гидрирования на основе ароматических носителей, модифицированных азотсодержащими группами

Калинина М.А., Куликов Л.А.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: kalmary@yandex.ru

PAF - пористые полимеры с жесткой упорядоченной структурой, состоящей из соединенных друг с другом ароматических колец. Основные преимущества PAF - большая площадь поверхности (до 600 м2/г), высокая стабильность, возможность варьирования размера пор и модификации структуры функциональными группами. Благодаря этим свойствам их применяют для разделения газов, сорбции тяжелых металлов, создания мембран и катализаторов.

В данной работе PAF с различным размером пор были модифицированы азотсодержащими группами на основе диэтаноламина. Были синтезированы материалы: PAF-20-G0, PAF-30-G0, PAF-20-G1, PAF-30-G1, где PAF-20 и PAF-30 – названия носителей, а G0 и G1 – тип азотсодержащей группы.

В поры данных материалов были нанесены наночастицы палладия. Полученные катализаторы были исследованы в реакциях гидрирования непредельных субстратов. Было показано влияние размера функциональных групп и среднего размера пор на активность, селективность и стабильность катализаторов.

Таблица 1. Выход продуктов гидрирования непредельных соединений для катализаторов Pd–PAF-20-G0, Pd–PAF-30-G0, Pd–PAF-20-G1 и Pd-PAF-30-G1.

| Субстрат | Продукты реакции | Выход, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pd-PAF-20- G0 | Pd-PAF-30- G0 | Pd-PAF-20- G1 | Pd-PAF-30-G1 |
| Гексин-1 | Гексен-1 | 90 | 94 | 9 | 35 |
|  | Гексан | 4 | 6 | - | - |
| Гексен-1 | Гексан | 34 | 100 | <1 | <1 |
| Циклогексен | Циклогексан | 11 | 12 | - | - |
| Октин-1 | Октен-1 | 6 | 99 | - | - |
| Октен-1 | Октан | 7 | 99 | <1 | 1 |
|  | Продукты изомеризации | 85 | <1 | 5 | 5 |
| 2,5-диметил-2,4-гексадиен | 2,5-диметил-3-гексен | 8 | 5 | <1 | <1 |
|  | 2,5-диметилгексан | <1 | 5 | <1 | 1 |
|  | 2,5-диметил-2-гексен | 18 | 82 | - | - |
| Фенилацетилен | Стирол | 21 | 37 | - | - |
| Стирол | Этилбензол | 10 | 26 | - | - |

Условия реакции: катализатор (1мг, 2 масс. % Pd), субстрат/Pd = 27000: 1 (моль), 80°С, 1,0 МПа Н2, 30 мин.