Синтез и исследование различных форм палладия, стабилизированных на углеродных наноматериалах, в реакции разложения муравьиной кислоты

Шинкевич К.С.1,2

Студент, 5 курс специалитета

1Новосибирский государственный университет,

Факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

2Институт катализа СО РАН,

Новосибирск, Россия

E–mail:shinkevich@catalysis.ru

В настоящее время водород, который можно получать из возобновляемых источников энергии, рассматривается в качестве перспективного варианта топлива [1]. Реализация полного цикла биомасса – муравьиная кислота – водород требует разработки высокоактивных, селективных и стабильных катализаторов для каждой стадии. Целью данной работы являлось синтез и исследование различных форм палладия, стабилизированных на углеродных наноматериалах, в реакции разложения муравьиной кислоты.

В качестве углеродных наноматериалов использовали многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ), допированные азотом углеродные нанотрубки (6,0 вес.% N-УНТ) [2] и Сибунит. Палладиевые катализаторы с содержанием металла 2 вес. % были получены методом пропитки по влагоёмкости из раствора ацетата палладия в ацетоне [2]. Активность и стабильность катализаторов исследовали в условиях проведения реакции разложения муравьиной кислоты. Дополнительно анализировали прочность закрепления палладия на углеродной поверхности путем обработки катализаторов в кислых (H2SO4 и 1HNO3 : 3HCl) и щелочных (NH4ОН) растворителях при различных условиях.

Было показано, что внедрение азота в структуру углеродных нанотрубок способствует значительному увеличению активности палладиевого катализатора (TOF при 125 °С 0,14 с-1 для Pd/N-УНТ и 0,02 с-1 для Pd/МУНТ). Установлено, что палладий на МУНТ и Сибуните находится только в металлическом, а на N-УНТ – в металлическом (60%) и ионном (40%) состояниях. На основании данных РФЭС и ПЭМ сделан вывод о высокой активности ионной формы палладия в виде ионов палладия на поверхности металлических наночастиц и изолированных ионов, стабилизированных пиридиноподобными центрами N-УНТ.

Показана различная прочность закрепления металлической и ионной форм палладия на углеродных носителях с помощью обработки катализаторов кислыми и щелочными растворителями. Зафиксировано практически полное удаление металлического палладия в Pd/МУНТ, Pd/Сибунит и Pd/N-УНТ при сохранении более 95 % ионной формы в Pd/N-УНТ. Высокая прочность закрепления ионной формы палладия дополнительно подтверждается данными РФЭС образца при нагреве катализатора Pd/N-УНТ в токе водорода до 500 °С. Проанализированы корреляции между остаточным количеством и формой палладия в катализаторах и их активностью в реакции разложения муравьиной кислоты.

Проведены сравнительные испытания стабильности катализаторов Pd/МУНТ и Pd/N-УНТ в реакции разложения муравьиной кислоты. Продемонстрирована стабильная работа катализатора Pd/N-УНТ в течение 10 часов.

Литература

1.	Navlani-García M. et al. New approaches toward the hydrogen production from formic acid dehydrogenation over Pd-based heterogeneous catalysts // Front. Mater. 2019. Vol. 6. P. 1–18.

2.	Podyacheva O.Y. et al. Highly Stable Single-Atom Catalyst with Ionic Pd Active Sites Supported on N-Doped Carbon Nanotubes for Formic Acid Decomposition // ChemSusChem. 2018. Vol. 11. P. 3724–3727.