Гидрирование нафталина на карбидах молибдена

Красноженов Р.С., Поликарпова П.Д., Акопян А.В.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, г. Москва, Россия

Email: chanming@list.ru

На сегодняшний день перед мировой нефтепереработкой стоит важная задача повышения эффективности использования нефтяного сырья. Требования к качеству моторных топлив, постоянно ужесточаются, что ведет к непрерывному поиску эффективных методов повышения качества топлив. В частности, это касается ограничений, накладываемых на содержание в топливах ароматических углеводородов и сернистых соединений.

Использование в гидрировании катализаторов на основе благородных металлов, таких как платина, палладий, рутений и родий, требует больших капитальных ресурсов. В связи с этим актуальна задача разработки эффективных катализаторов гидрирования ароматических соединений из более доступных реагентов. Интерес представляют карбиды переходных металлов шестой группы, которые обладают схожей каталитической активностью с благородными металлами и могут стать перспективными катализаторами процесса гидрирования ароматических соединений [1].

Катализаторы на основе карбида молибдена зарекомендовали себя ранее как эффективные катализаторы гидрирования алкенов [2]. Из литературных данных известно, что добавка никеля повышает активность катализаторов гидрирования [3], в связи с этим в данной работе было проведено гидрирование нафталина в присутствии смешанного карбида NiMoC и карбида молибдена Mo2C, нанесенного на оксид алюминия, синтезированных методом микроволнового излучения.

В результате работы были подобранны оптимальные условия гидрирования для нафталина: 400°С, 40 атм, 4 ч, m (катализатора, NiMoC) = 100 мг, которые позволяют добиться конверсии 97 %. Показана возможность использования карбидов молибдена, синтезированных методом микроволнового излучения, в качестве катализаторов процесса гидрирования ароматических соединений. Доказана высокая активность карбида молибдена с содержанием никеля (NiMoC) по сравнению с карбидом молибдена на подложке из оксида алюминия (Mo2C/Al2O3).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), соглашение № 18-53-05015 от 12.03.2018 и Государственного Комитета по Науке РА № RF-114 от 01.03.2018.

Литература

1. Min Pang, Xiaozhen Chen, Qinying Xu, Changhai Liang. MoCx species embedded in ordered mesoporous silica framework with hierarchical structure for hydrogenation of naphthalene // Applied Catalysis A: General, V. 490, P. 146-152, 2015. DOI:10.1016/j.apcata.2014.11.023

2. А. В. Акопян, П. Д. Поликарпова, О. И. Форофонтова. Гидрирование алкенов на карбидах молибдена и вольфрама // Химическая технология, Т. 20, С. 305-311, 2019. DOI:10.31044/1684-5811-2019-20-7-305-311.

3. Huan Liu, Chenguang Liu, Changlong Yin, Bin Liu, Xuehui Li, Yanpeng Li, Yongming Chai, Yunqi Liu. Low temperature catalytic hydrogenation naphthalene to decalin over highly-loaded NiMo, NiW and NiMoW catalysts // Catalysis Today, V 276, P 46-54, 2016. DOI: 10.1016/j.cattod.2016.03.024