Активность катализаторов на основе мезопористых алюмосиликатов в окислении сероорганических соединений нефтяного происхождения

Гуль О.О,1 Поликарпова П.Д.2, Акопян А.В.2

Магистрантка, 2 курс

1Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Баку, химический факультет, Баку, Азербайджан

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: lesi00gul@gmail.com

Сырая нефть, на протяжении многих десятилетий является одним из основных коммерческих источников энергии в мире, обычно содержит смесь соединений серы от тиолов, тиоэфиров, дисульфидов до циклических и ароматических соединений серы, таких как дибензотиофен (ДБТ) и его производных. Если эти соединения присутствуют в дизельном и бензиновом топливе, их сгорание в автомобильных двигателях приводит к выбросу оксидов серы (SOx). Присутствие соединений серы в процессе очистки нефти может способствовать отравлению некоторых катализаторов, вызывать коррозию в трубопроводах и очистительном оборудовании.

Таким образом, в настоящее время становится актуальной проблема поиска новых методов снижения содержания серы в топливе, в связи с введением ​​экологических норм, которые устанавливают строгие ограничения на содержание серы в транспортных топливах.

Гидроочистка является наиболее широко используемым методом удаления соединений серы в топливах. Этот метод способствует удалению серы под давлением водорода. Однако, требующиеся ужесточения условий, в связи с увеличением содержания серы в добываемых нефтях, приводят не только к более высокой степени гидроочистки, но также к нежелательным побочным реакциям. Поэтому активно развиваются альтернативные способы очистки, в частности – окислительное обессеривание. Метод окислительного обессеривания основан на окислении серосодержащих соединений до сульфоксидов и сульфонов с последующим их извлечением из нефтяных фракций. В качестве катализаторов окислительного обессеривания широко используются гомогенные системы на основе солей переходных металлов, однако в большинстве случаев отсутствует возможность регенерации таких катализаторов. Поэтому развитие получают системы на основе гетерогенных катализаторов.

В данной работе для окисления сероорганических соединений пероксидом водорода использовали катализаторы на основе мезопористого материала SBA-15.

Были синтезированы мезопористые катализаторы на основе SBA-15 с модулем Si/Al равным 100, с 7 масс. % содержанием оксида молибдена и фосфоромолибденовой кислотой. Активность полученных катализаторов была исследована на модельной смеси, содержащей дибензотиофен (500 ppm общей серы) в додекане. Реакцию окисления проводили при 6-и кратном избытке пероксида водорода (50%) по отношению к общей сере в течение 30 минут. Как видно из таблицы, приведенной ниже, содержания 0,5 масс. % катализатора по отношению к  общей сере достаточно для полного окисления дибензотиофена.

Таблица 1. Влияние природы катализатора на конверсию ДБТ. Условия окисления:

H2O2:S=6:1, T= 60℃, t=30 мин, 0,5% масс. кат., S=500 ppm

| Катализатор | 7% Mo/Al-SBA-15 (100) | 7%Mo/SBA-15 | H7PMo12O42/SBA-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Конверсия окисления ДБТ, % | 100 | 100 | 100 |