Биметаллические Fe-Cu катализаторы для селективного гидрирования диметилэтинилкарбинола

Стрекалова А.А. 1,2, Шестеркина А.А. 1,2

Аспирант, 1 курс

1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия

2 Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской Академии Наук, Москва, Россия

E–mail: anna.strelkova1994@mail.ru

Диметилвинилкарбинол, а также другие виниловые спирты являются важнейшими компонентами при получении ценных парфюмерных композиций, а также синтетических витаминов А и Е. Традиционно их получают каталитическим гидрированием ацетиленовых спиртов, а в качестве катализатора применяют металлы платиновой группы, в особенности катализатор Линдлара [1]. При этом процесс проводят при повышенном давлении Н2 (до 20 МПа) и температурах 50-80 ºС. Однако, несмотря на высокую активность и селективность действия, используемые катализаторы отличаются большим содержанием благородного металла (до 5 масс. % Pd), быстро дезактивируется в ходе реакции и, в некоторых случая, токсичны [2]. Несмотря на большое количество предлагаемых катализаторов гидрирования в научной литературе, поиск новых высокоэффективных систем, в частности, с ультранизким содержанием благородных металлов, а также вовсе не содержащих благородных металлов является чрезвычайно актуальной темой современного катализа.

Нами для селективного гидрирования диметилэтинилкарбинола (ДМЭК) до диметилвинилкарбинола (ДМВК) предложены новые биметаллические каталитические системы Fe-Cu/M. В качестве носителей для синтеза катализаторов использовали носители SiO2 – КСКГ (Sуд. = 108 м2 /г) и γ-Al2O3 (Sуд. = 240 м2 /г). Образцы Fe-5%Cu/M с различным содержанием Fe (0,5 - 1 масс.%) были получены методом последовательной пропитки по влагоемкости носителя водными растворами Cu(NO3)2 и Fe(NO3)3. Пропитанные образцы были высушены при 110 °С, а затем прокалены при 300°С в атмосфере воздуха. Прокаленные образцы восстанавливали в токе H2 при 400°С.

Реакцию селективного гидрирования ДМЭК до ДМВК проводили в автоклаве при температуре 110 °С и давлении водорода 1.3 МПа в среде этанола, в качестве внутреннего стандарта для анализа продуктов реакции применяли декан.

Лучшие результаты по каталитической активности и селективности образования ДМВК (89 %) при полной конверсии исходного ДМЭК в данных условиях реакции были получены на прокаленном образце 0.5Fe-5Cu, нанесённом на γ-Al2O3. Синтезированные катализаторы были исследованы методами ТПВ-H2, РФА, ПЭМ, СЭМ, ИК-СО.

Кривая ТПВ-H2 биметаллического 0.5Fe-5Cu/Al2O3 образца имеет неспецифичную область восстановления в районе более низких температур 100 - 230 ºС даже по сравнению с монометаллическим 5Cu/Al2O3 образцом, у которого максимум кривой восстановления приходится на 230 ºС. Эти данные свидетельствуют о тесном контакте между двумя фазами оксидов железа и меди, а также об интенсификации процесса восстановления оксидов меди в присутствии небольшого количества Fe. Средний размер нанесенных частиц по данным ПЭМ в данном катализаторе составляет 8 нм.

Таким образом, нами показано, что катализаторы, не содержащие в своем составе благородных металлов, являются хорошей альтернативой дорогостоящим катализаторам гидрирования на основе Pd, которые ведут процесс селективного гидрирования ацетиленовых спиртов в сравнительно мягких условиях реакции.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № К2А-2019-025

1. Vilé G., A Europian Journal. 2014, 20, 5926 – 5937.

2. Lindlar H. and R.. Dubuis, Org. Synth.; Coll. 5 (1973) 880; 46 (1966) 89