Cинтез эффективного катализатора окислительной конденсации метана: NaWMn нанесенный на SiO2-TiO2

Васютин П.Р.1, Лагунова Е.А.2, Антонюк С.Н.1, Синев М.Ю.2

Студент, 1 курс магистратуры

1МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

2ФИЦ ХФ РАН, Москва, Россия

E–mail: vasytinpavel@yandex.ru

Окислительная конденсация метана (ОКМ) в С2 углеводороды является привлекательным способом переработки природного газа, исключающим промежуточную стадию получения синтез газа. ОКМ представляет собой высокотемпературное окисление (t>800°C), сопровождающееся выделением большого количества тепла. Процесс эффективно протекает в присутствии смешанных оксидных катализаторов, однако наряду с целевыми продуктами в указанных условиях в значительной степени образуются продукты глубокого окисления (СОх). Одним из наиболее селективных катализаторов считается система NaWMn/SiO2 [1]. Кроме того, в последних исследованиях отмечается, что добавление титана к носителю SiO2 может привести к увеличению выхода целевых продуктов при более низкой температуре, а понижение температуры процесса является технологически значимым фактором [2]. Таким образом, целью данного исследования было изучить свойства NaWMn содержащего катализатора на основе SiO2-TiO2 смешанного оксида.

Носители катализатора готовили методом пропитки силикагеля (Davisil grade 646, Aldrich) раствором тетрапропоксититана, используемого в качестве прекурсора оксида титана, с последующей сушкой и обработкой в различных условиях (высокотемпературный нагрев или паротермальная обработка). NaWMn катализаторы готовили путем пропитки по влагоемкости полученных носителей растворами солей активных компонентов. Для получения данных о структуре носители и катализаторы исследовали методами низкотемпературной адсорбции-десорбции азота, РФА, СЭМ. Каталитические эксперименты проводили на установке проточного типа при атмосферном давлении и температуре 740 и 860°С. Расход исходной смеси (CH4 : O2 = 4 : 1) варьировали в интервале 25—125 мл/мин.

На основании данных физико-химических исследований показаны отличия в текстуре полученных носителей, тогда как фазовый состав и морфология нанесенных активных компонентов в соответствующих катализаторах практически не отличались. В результате каталитических исследований было установлено, что в отличие от катализаторов на основе носителей, обработанных в паротермальных условиях, в присутствии катализаторов на титан содержащих носителях, подвергнутых высокотемпературной обработке, наблюдалось заметное увеличение конверсии по сравнению с «классическим» катализатором на оксиде кремния при температуре процесса 740 °C. При этом селективность тестируемых каталитических систем отличается незначительно.

Литература

1. Arndt S., Otremba T., SimonU., Yildiz M., Schubert H., Schomäckera R. Mn–Na2WO4/SiO2 as catalyst for the oxidative coupling of methane. What is really known? // Applied Catalysis A: General - 2012. - Vol. 425–426. - P. 53-61.

2. Pengwei Wang, Guofeng Zhao, Yu Wang, Yong Lu. MnTiO3-driven low temperature oxidative coupling of methane over TiO2-doped Mn2O3 Na2WO4/SiO2 catalyst // Sci. Adv. 2017. – Vol. 3. №6.