Дегидрирование изопентана с использованием Cr2O3-MoO3/ZrO2 катализатора

Самойлов М.С., Горелышева В.Е.

Студент, 3 курс бакалавриата

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Казань, Россия

E–mail: samoilov.matvei@mail.ru

Каталитическое дегидрирование является целевым способом получения непредельных углеводородов из парафинов и олефинов, позволяющим получать важные соединения химической промышленности полимерной чистоты. Дегидрирование легких парафинов – термодинамически ограниченный и высокоэндотермичный процесс, требующий подвода большого количества тепла для достижения высоких степеней превращения [1]. Высокая температура процесса и реакционная способность олефинов благоприятствуют протеканию побочных реакций [2], что важно учитывать при разработке катализатора. Таким образом, баланс между активностью и селективностью процесса достигается за счет подбора оптимальных условий его проведения и свойств катализатора.

Учитывая, что коксообразование в первую очередь обусловлено наличием кислотных центров, перспективным материалом в качестве носителя хромоксидного катализатора представляется оксид циркония, обладающий ограниченной кислотностью поверхности и относительно высокой устойчивостью к спеканию [3]. Cr2O3/ZrO2-катализатор характеризуется высокой активностью в реакции дегидрирования также за счет увеличения числа каталитически активных ионов Cr3+ в ходе реакции, что обусловливается более сильным взаимодействием оксида хрома и основного носителя [4].

Авторами получен ZrO2 методом химического осаждения азотнокислого цирконила водным раствором аммиака. Согласно порошковой рентгеновской дифракции образец, высушенный при 110 ºС, состоит из смеси моноклинной и тетрагональной полиморфных модификаций с высокой степенью дисперсности (ОКРср ~1 нм). Термообработка при 550 ºС в течение 4 часов приводит к окристаллизации фаз до размеров ОКРср=13 нм. Текстурные характеристики носителя оценены методом низкотемпературной адсорбции и десорбции азота. Для высушенного образца: SБЭТ = 332 м2/г, Sмикропор=94 м2/г, Vсум=0,22 см3/г, Dср =2,7 нм; для термообработанного: SБЭТ=43 м2/г, Vсум=0,04 см3/г, Dср=13,5 нм.

Каталитические свойства полученных катализаторов в отношении реакции дегидрирования были оценены с использованием проточной микрокаталитической установки при температуре 570 ºС и объемной скорости подачи сырья 1 ч-1. Продукт реакции анализировался методом газовой хроматографии. Установлено, что Cr2O3-катализатор на ZrO2-носителе обладает более низкой активностью и устойчивостью к коксообразованию без добавления MoO3.

Авторы выражают благодарность за научное консультирование и помощь в проведении работ проф., д.х.н. Харлампиди Х.Э., проф., д.т.н. Каралину Э.А. и доц. к.г.-м.н. Шинкареву А.А.

Литература

1. Sattler J.J., Ruiz-Martinez J., Santillan-Jimenez E. and Weckhuysen B.M. Catalytic dehydrogenation of light alkanes on metals and metal oxides // Chemical reviews. 2014, № 114(20). P. 10613-10653.

2. Bhasin M.M., McCain J.H., Vora B.V., Imai T. and Pujado P.R. Dehydrogenation and oxydehydrogenation of paraffins to olefins // Applied Catalysis A: General. 2001, № 221(1). P. 397-419.

3. Brückner A., Radnik J., Hoang D.L. and Lieske H. In situ investigation of active sites in zirconia-supported chromium oxide catalysts during the aromatization of n-octane // Catalysis letters. 1999, № 60(4). P. 183-189.

4. Zhang X., Yue Y. and Gao Z. Chromium oxide supported on mesoporous SBA-15 as propane dehydrogenation and oxidative dehydrogenation catalysts // Catalysis letters. 2002, № 83(1-2). P. 19-25.