Диспропорционирование аминов при катализе иммобилизованными наночастицами никеля

Лагутин М.А., Разваляева А.В.

Студент 1 курса магистратуры

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E-mail: lagutin.m-99@yandex.ru

Изучен процесс диспропорционирования аминов, протекающий в реакторе проточного типа в присутствии нанесенных никелевых катализаторов.

Диалкиламины являются промежуточными соединениями в производстве красителей, пестицидов, полимеров, ингибиторов коррозии, гербицидов, поверхностно-активных веществ, флотаторов, абсорбентов, лекарственных средств, ускорителей вулканизаций и антиоксидантов [1].

В отличие от основных методов получения аминов, которые предполагают проведение процесса в жестких условиях (высокое давление до 50 атм и температура до 500℃) [2] или использование катализаторов на основе рутения и платины [3,4], применение катализаторов на основе наночастиц никеля иммобилизованных на различных подложках позволяет получать широкий спектр вторичных аминов.

Нами предложен метод синтеза вторичных аминов в реакторе проточного типа в токе водорода при атмосферном давлении с использованием никелевого катализатора, нанесенного на γ-Al2O3.

Реакция осуществлялась по следующей схеме:

Катализатор получен методом нанесения-осаждения с использованием карбамида в качестве осадителя. Восстановление проводилось смесью NaBH4 и N2H4·H2O в воде. Подобран оптимальный интервал температур (140-200℃), в котором выход целевого вторичного амина составил 61-84%, а степень конверсии по первичному амину достигала 86-87%.

Литература

- Розенфельд, И.Л. Ингибиторы атмосферной коррозии / И.Л. Розенфельд, В.П. Персианцева. – Москва: Наука, 1985. – 280 с.

- Лебедев, Н. Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза: учебник для вузов / Н. Н. Лебедев. – Москва: Альянс, 2013. – 592 с.

- Bui-The-Khai / A facile synthesis of symmetrical secondary amines from primary amines promoted by the homogeneous catalyst RuCl2(Ph3P)3 / Bui-The-Khai, C. Concilio, G. Porzi // Journal of Organometallic Chemistry, 208(2), 249–251, 1981.

- microwave irradiation: a convenient synthesis of secondary amines from primary amines / A. Miyazawa, K. Saitou, K. Tanaka, T. M. Gädda, M. Tashiro, G. K. S. Prakash, G. A. Olah // Tetrahedron Letters, 47(9), 1437–1439, 2006.