Новые фазы в системе Pd-Sb-Sn 
Згурский Н.А.
Студент, 2 курс магистратуры

Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия
E-mail: n_zgurskiy@mail.ru

В настоящее время ведётся интенсивное изучение фазовых отношений и поиск новых соединений металлов платиновой группы. Полученная информация может быть использована для прогнозирования минералообразования, а также даёт возможность предположить, изучить и дополнить сведения о процессах рудообразования и переноса металлов в горных породах.

Ранее в природе были обнаружены химические соединения состава Pd6SbSn и Pd4SbSn [1,2]. С целью подтверждения данной информации и изучения системы в целом, была проведена серия экспериментов.

Фазовые ассоциации в системе Pd-Sb-Sn были синтезированы методом сухого синтеза [3]. Вещества были взвешены на аналитических весах и помещены в кварцевую ампулу. После ампулы вакуумировали, запаяли и поместили в трубчатую печь. В течение недели температура была повышена до 850°С. Так как при температуре 850°С и ниже не удалось провести реакцию для ассоциаций с содержанием палладия более 50 ат.%, получившуюся булю сначала перетёрли, затем прокалили на пламени кислородной горелки с последующей закалкой в воде, вакуумировали, после чего оставили на 4 месяца в печи при 450°С.

Фазовые ассоциации исследовались метом локального рентгеноспектрального микроанализа (электронный микроскоп TESCAN Vega II XMU, ИЭМ РАН, г. Черноголовка) и методом рентгеновской порошковой дифрактометрии (Rigaku D/Max2200, излучение CuKα, ИГЕМ РАН, г. Москва).

При построении изотермического сечения фазовой диаграммы при 450°С использовались исходные данные, полученные при анализе бинарных фазовых диаграмм (устойчивые двойные соединения и взаимная растворимость компонентов при заданных условиях), и данные, полученные методами РСМА и РФА.

Фазовые отношения строились на основе данных РСМА и РФА, сопоставленных между собой. Конкретный состав фаз (содержание каждого элемента), находящихся между собой в равновесии, и данные по растворимости третьего компонента в бинарных фазах брались из результатов РСМА.

Было установлено существование новой фазы PdSb1+xSn1-x, где х от ~0 до 0.5. При 450°С. Кристаллическая структура предположительно является аналогом ромбической структуре марказита (FeS2) P nnm, a = 4.4360, b = 5.4140, c = 3.3810. Существование новых фаз Pd6SbSn и Pd4SbSn не удалось доказать или из-за низкой кинетики процесса, или из-за более низкой температуры их существования. Установлено существование шести трёхфазных (PdSbSn-PdSn-PdSn2, PdSbSn-PdSn-PdSb, PdSbSn-PdSn2-L, PdSbSn-L-(Sb), PdSbSn-Sb-PdSb2 и PdSbSn-PdSb-PdSb2) и девяти двухфазных равновесий.

Литература

- Daltry V. D. C., Wilson A. H. Review of platinum-group mineralogy: compositions and elemental associations of the PG-minerals and unidentified PGE-phases //Mineralogy and Petrology. – 1997. – Т. 60. – №. 3-4. – С. 185-229.

- Sluzhenikin S. F. Platinum-copper-nickel and platinum ores of Norilsk Region and their ore mineralization //Russian Journal of General Chemistry. – 2011. – Т. 81. – №. 6. – С. 1288-1301.

- Воган Д., Крейг Дж. Химия сульфидных минералов/под ред. И.Я. Некрасова. M.: «МИР», 1981. — 565 с.